VOLUME II

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE IGREJA NOVA – ALAGOAS.

Março/2020

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBJETIVO:

Estas especificações técnicas têm como objetivo estabelecer normas, critérios e procedimentos a serem obedecidos na execução da obra e serviços para complementação do Sistema de Esgotamento Sanitário, no Município de Igreja Nova, Estado de Alagoas.

LOCALIZAÇÃO:

A obra situa-se no Município de Igreja Nova que por sua vez pertence a região Agreste - Baixo do São Francisco, segundo classificação do IBGE, com uma área de 429,9 km2, estando a uma altitude de 35 metros acima do nível do mar. Apresentando as coordenadas geográficas 10°07'45'' de latitude Sul e 36°40'00'' de Longitude oeste de Greenwich.

A sede municipal dista cerca de 168Km da cidade de Maceió e é servido por três rodovias estaduais a AL - 225 que se inicia na Barra de São Miguel ligando a São Miguel dos Campos, Campo Alegre, Limoeiro de Anadia até a Arapiraca; AL – 110 vindo de Penedo, passando por Igreja Nova, São Sebastião, Feira Grande, Lagoa da Canoa e chegando em Arapiraca e a rodovia AL – 105 saindo de Palmeira dos Índios, passando por Igaci, Coité do Nóia até Arapiraca. Seus limites são assim definidos: Ao Norte: municípios de Junqueiro e São Sebastião; Ao Sul: Neópolis/SE – Através do Rio São Francisco; Ao Leste: os municípios de Penedo e Junqueiro; Ao Oeste: os municípios de Porto Real do Colégio.

DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS:

A obra em referência, basicamente, constitui-se dos seguintes serviços:

- Serviços preliminares, constituídos de mobilização, desmobilização, placa da obra, construção de barracão e administração da obra;

- Terraplenagem, constituído de serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e greide, regularização de superfície em terra com escavadeira e moto niveladora, carga e descarga mecânica e transporte em caminhão basculante.

- Pavimentação, consistindo em execução de plataforma com material de base, assente sobre sub leito regularizado;

- Execução de escavações;

- Assentamento de tubos de esgotamento sanitário e poços de visita, conforme projeto e notas de serviço;

- Desvio do riacho para execução dos serviços de canal/drenagem;

- Execução de alvenaria de pedra argamassada ou concreto ciclópico;

- Execução de drenagem;

- Limpeza Final.

- Execução de serviços e complementares para atender as especificações e condições técnicas dispostas pela companhia de saneamento do Estado de Alagoas - Casal.

CONSIDERAÇÕES GERAIS:

O estabelecimento de normas, critérios e procedimentos a serem obedecidos na execução das obras e serviços a serem realizados facilitam o entendimento do tipo, qualidade e nível de acabamento, além de tipos de materiais a serem utilizados. Também é necessário para que se procure atender às normas técnicas para garantia de um serviço seguro, de forma a não haver danos aos bens materiais dos envolvidos no empreendimento ou até mesmo danos físicos ou morais a seres humanos.

Os itens destas Especificações Técnicas correspondem a todos os serviços contemplados na Planilha Orçamentária elaborada para a execução da obra e aos seus complementares. Objetivando evitar repetições, os serviços comuns em itens diferentes dessa planilha serão especificados apenas uma vez, entendendo-se que os procedimentos e diretrizes a serem adotados em uma das intervenções são extensivos às demais.

Para início das etapas de serviço a Fiscalização deverá ser informada pela Empreiteira, para prévia liberação dos trabalhos.

Os operários deverão estar com os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados ao serviço que estiverem executando e, quando necessário, Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) de acordo com as Normas pertinentes.

O local deverá ser isolado e sinalizado em seu perímetro a fim de evitar acidentes.

Caberá à Empreiteira refazer os serviços que não estejam de acordo com as Especificações Técnicas ora estabelecidas e não aprovados pela Fiscalização, ficando sob sua responsabilidade as respectivas despesas.

Todos os materiais e serviços empregados na obra deverão estar de acordo com as normas estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Estas Poderão ser substituídas por normas aceitas internacionalmente, desde que seja demonstrado que as substituições são equivalentes ou superiores. Em qualquer hipótese, antes de sua aplicação, estarão sujeitas à aceitação da Fiscalização.

Quaisquer dúvidas quanto aos procedimentos para execução de determinado serviço deverão ser esclarecidas junto à Unidade Regional de Estudos e Projetos da 5ª Superintendência Regional da CODEVASF. O serviço que venha a ser condenado pela Fiscalização deverá ser refeito pela Empreiteira, sem quaisquer ônus adicionais para a CODEVASF.

Materiais Básicos

Todos os materiais a serem empregados, que deverão ser de primeira qualidade obedecendo às recomendações da ABNT e as indicações contidas no projeto.

### Execução de Trabalhos Não Especificados

O Construtor se obriga a executar qualquer trabalho de construção que não esteja eventualmente detalhado nas Especificações ou Desenhos, direta ou indiretamente, mas que seja necessário à devida realização das obras em apreço, de modo tão completo como se estivesse particularmente delineado e descrito, e empenhar-se-á em executar tais serviços em tempo hábil de modo a evitar atrasos em outros trabalhos que deles dependam, salvo se os serviços não estiverem previsto na planilha contratual.

#### Por Parte da Fiscalização

Possíveis revisões e complementações no projeto e nas especificações serão comunicadas, ao Construtor para que este proceda ao detalhamento e os submeta a aprovação da fiscalização/CODEVASF. Essas revisões e complementações não poderão servir, ao Construtor, como justificativa de acréscimos de preços unitários ou atrasos no Cronograma.

#### Por Parte do Construtor

O Construtor poderá, por seu lado, propor as alterações de pormenores construtivos dos projetos e das Especificações que entender convenientes, estas só podem ser executadas depois da aprovação, por escrito, da Fiscalização. A demora na aprovação, ou mesmo a não aprovação das alterações propostas, não poderão servir de justificativa para atrasos no cumprimento dos prazos estabelecidos, ou para qualquer outra reivindicação por parte do Construtor.

## RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES

A seguir estão descritas as seguintes responsabilidades necessárias para a execução do Projeto.

### Responsabilidades da CODEVASF

Entre outras responsabilidades especificadas nos editais de licitação, são responsabilidades da CODEVASF:

- Os pagamentos dos serviços executados pelo Construtor, de acordo com as Planilhas Orçamentárias, os Projetos, as Especificações Técnicas e o Contrato;

- Outras responsabilidades especificadas no edital pertinente.

### Responsabilidades da Fiscalização

Entre outras responsabilidades especificadas nos editais de licitação, são responsabilidades da Fiscalização:

#### Encargos Administrativos

- Representar a CODEVASF como órgão fiscalizador e supervisor das obras junto a outros órgãos e Empresas;

- Fiscalizar e exigir o fiel cumprimento do Contrato e seus aditivos pelo Construtor e Fornecedores;

- Verificar o fiel cumprimento, pelo Construtor, das obrigações legais e sociais, da disciplina nas obras, da prevenção de acidentes e de outras medidas necessárias à boa administração das obras;

- Verificar as medições e encaminhá-las para a aprovação da CODEVASF.

#### Encargos Técnicos

- Zelar pela fiel execução do projeto, com pleno atendimento às Especificações, explícitas ou implícitas;

- Avaliar a qualidade dos materiais utilizados e dos serviços executados e rejeitar aqueles julgados não satisfatórios;

- Assistir ao Construtor na escolha dos métodos executivos mais adequados, para melhor qualidade e economia nas obras;

- Exigir do Construtor a modificação da técnica de execução inadequada e a recomposição dos serviços não satisfatórios;

- Revisar, quando necessário, os projetos e as disposições técnicas, com adaptações às situações específicas de local e momento;

- Dirimir as eventuais dúvidas, omissões e discrepâncias dos desenhos e Especificações;

- Verificar a adequabilidade dos recursos empregados pelo Construtor quanto à produtividade, exigindo deste acréscimo e melhorias necessárias à execução dos serviços dentro dos prazos previstos;

A Fiscalização poderá exigir, de pleno direito, a qualquer momento, que sejam adotados pela Contratada providências suplementares necessárias à segurança dos serviços e ao bom andamento da obra. Terá também, plena autoridade para suspender, por motivos técnicos, disciplinares, de segurança ou outros, os serviços da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente.

É importante salientar que a exigência e a atuação da Fiscalização em nada diminuem a responsabilidade única, integral e exclusiva do Construtor no que concerne às obras e suas implicações próximas ou remotas, sempre em conformidade com o Contrato, Especificações, o Código Civil e demais leis e regulamentos vigentes. Assim a presença ou não da fiscalização não isenta a contrata de suas responsabilidades junto ao contrato firmado entre as partes.

### RESPONSABILIDADES DO CONSTRUTOR

#### Generalidades

O Construtor não poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas e condições destas Especificações, do Contrato ou do Projeto, bem como tudo que estiver contido nas normas, Especificações e métodos da ABNT.

O Construtor terá a responsabilidade única, integral e exclusiva no que concerne às obras e suas implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes. Executar as medições da obra respeitando os limites dos serviços realizados e aceitos, conforme estabelecido no documento contratual.

O Construtor não poderá subempreitar as obra e/ou serviços contratados em sua totalidade, poderá fazê-lo parcialmente, neste caso, o Construtor manterá a responsabilidade única, integral e exclusiva no que concerne às obras e/ou serviços subempreitados e suas implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes.

O Construtor será obrigado a afastar do serviço e do canteiro de obras todo e qualquer elemento que, por conduta, pessoal ou profissional, possa prejudicar o bom andamento da obra ou a ordem do canteiro.

Deverá o Construtor acatar de modo imediato as ordens da Fiscalização, dentro do contido nestas Especificações e no Contrato.

O Construtor deverá manter permanentemente e colocar à disposição da Fiscalização, os meios necessários e aptos a permitir a medição dos serviços executados, bem como a inspeção das instalações das obras, dos materiais e dos equipamentos, a qualquer tempo que julgar necessário.

O Construtor deverá estar sempre em condições de atender à Fiscalização e prestar lhe todos os esclarecimentos e informações sobre a programação e o andamento da obra, as peculiaridades dos diversos trabalhos e tudo mais que a Fiscalização julgar necessário.

O Construtor não poderá executar qualquer serviço que não seja autorizado pela Fiscalização salvo aqueles que se caracterizem como necessário à segurança da obra. Na composição do Orçamento da obra, apresentado na fase de licitação, o Construtor deverá incluir todos os custos relacionados aos aspectos mencionados nos itens a seguir, além dos definidos nestas Especificações, nos Projetos ou nos editais de licitação.

Efetuar o pagamento de licenças, taxas, impostos, emolumentos, multas e demais contribuições fiscais que incidam ou venham a incidir sobre a obra e o pessoal dela incumbido, incluídos os seguros e encargos sociais, que em conjunto são de inteira e exclusiva responsabilidade do Construtor;

Executar todos os ensaios necessários ao controle de construção da obra, com o devido acompanhamento da fiscalização, sendo entregue todos os laudos para arquivo da obra junto a fiscalização.

#### Conhecimento das Obras

O Construtor deve estar plenamente informado de tudo o que se relaciona com a natureza e localização das obras, suas condições gerais e locais, e tudo o mais que possa influir sobre as mesmas: sua execução, conservação e custos, especialmente no que diz respeito a transporte, aquisição, manuseio e armazenamento de materiais; disponibilidade de mão de obra, água e energia elétrica; vias de comunicação; instabilidade e variações meteorológicas; vazões dos cursos d'água e suas flutuações de nível; conformação e condição do terreno; tipos dos equipamentos necessários; facilidades requeridas antes ou durante a execução das obras; e outros assuntos, a respeito dos quais seja possível obter informações e que possam de qualquer forma interferir na execução, conservação e no custo das obras contratadas. Inclusive sobre a disponibilidade de jazidas licenciadas.

O Construtor também deve estar plenamente informado de tudo o que se relaciona com os tipos, qualidades e quantidades dos materiais que se concentram na superfície do solo e do subsolo, até o ponto em que essa informação possa ser obtida por meio de reconhecimento e investigação dos locais das obras.

  - SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 e 1.2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAS:

A CONTRATADA deverá tomar todas as providências necessárias à mobilização, imediatamente após a assinatura do CONTRATO pela CODEVASF, de maneira a poder dar início efetivo aos trabalhos e concluí-los conforme CRONOGRAMA adotado e dentro do PRAZO contratual. Depois de encerrados os trabalhos de campo, ao final do CONTRATO, a CONTRATADA deverá remover todas as instalações dos acampamentos e canteiros de serviços, equipamentos e restos de materiais e metralhas de obras, a fim de entregar todas as áreas utilizadas totalmente limpas.

Os custos correspondentes a este item incluem, mas não se limitam necessariamente, aos seguintes:

- Despesas relativas ao transporte de todo o equipamento de construção, de propriedade da Empreiteira ou sublocado, até o canteiro de obra e sua posterior retirada;

- Despesas relativas à movimentação de todo o pessoal ligado à Empreiteira ou às suas sub-empreiteiras, em qualquer tempo, até o canteiro de obras e posterior regresso a seus locais de origem;

- Despesas relativas às viagens necessárias para execução dos serviços, ou determinadas pela Fiscalização, realizadas por qualquer pessoa ligada à Empreiteira, qualquer que seja sua duração ou natureza;

- Despesas com a construção e posterior demolição do canteiro de obras e limpeza da área;

- Despesas com equipamentos de segurança e fardamento dos empregados, sejam eles da CONTRATADA e/ou de SUB-CONTRATDAS,

Relativas às viagens realizadas por quaisquer pessoas ligadas à CONTRATADA, independentemente de sua duração ou natureza.

Medição e pagamento

O valor não poderá exceder a 2,5% do valor global da Planilha Orçamentária da licitante e serão pagos 50% quando da mobilização na 1a medição e os outros 50% quando da efetiva mobilização. A desmobilização será paga, após a conclusão da obra, quando do seu recebimento definitivo, desde que atendido ao especificado.

  - INSTALAÇÃO DO CANTEIRO

O Canteiro de Obras terá a sua localização na estação elevatória que é ponto mais próximo da principal frente de trabalho, de fácil acesso através de áreas bem conservadas e abrigará todos os equipamentos, materiais e mão de obra necessários à execução dos serviços contratados. Caso seja sugerido pela contratada outro local para a sua construção este deverá ser aprovado pela Fiscalização e, em hipótese alguma, caberão à Contratante os ônus decorrentes de manutenção e acesso às áreas escolhidas. A instalação do canteiro ficará a cargo da Contratada, que deverá apresentar croquis contendo atualização do terreno e suas dependências, para prévia aprovação da Fiscalização. Serão construídas pela Contratada as seguintes instalações, inclusive com fornecimento e acessórios, a saber:

- Escritório da Obra;

- Instalações necessárias ao adequado abastecimento, acumulação e distribuição de água;

- Instalações necessárias ao adequado fornecimento, transformação e condução de energia elétrica (força e luz);

- Outras construções ou instalações, que se fizerem necessárias, a critério da Contratada, tais como, alojamentos, refeitórios, etc.

No decorrer da Obra, ficará por conta e a cargo da Contratada a limpeza das instalações, móveis e utensílios das dependências da Fiscalização e a reposição de todo o material de consumo necessário (carga do extintor de incêndio, produtos de higiene do ambiente e pessoal, etc.).

Medição e Pagamento

Todas as despesas deste item serão cobertas pelo preço por m² (metro quadrado) de área, medido de uma só vez, quando integralmente concluída a implantação do Canteiro de Obras.

1.4 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

Estas atividades são organizadas em serviços de apoio que viabilizam o desenvolvimento das atividades de execução da obra, bem como a manutenção do próprio canteiro de obras. Sob este título estão reunidos recursos, materiais e pessoal que desenvolvem as seguintes funções: engenharia, administração de pessoal, suprimento, segurança do trabalho, vigilância, transporte, comunicação, higiene e limpeza, atendimentos médicos ambulatoriais e de emergência, hospedagem, alimentação, assistência social, relações-públicas e empresariais, diário de obras etc.

Manutenção da Área das Edificações e das Instalações

A área do Canteiro de Obras deverá ser mantida sempre limpa e com os acessos de pedestres e veículos desobstruídos. Além da limpeza do interior das edificações, deve-se atentar para a manutenção da pintura e da estrutura dos prédios, seus equipamentos, e as instalações elétricas e hidráulicas, inclusive da área externa.

A sinalização deverá ser mantida permanentemente em bom estado de conservação pelo Construtor, devendo ser pintadas sempre que necessário, a critério da Fiscalização.

O Construtor será responsável pelo fornecimento, ao longo do período de execução da obra, de todo o material de consumo, em geral, do Canteiro de Obras, e dos serviços, equipamentos e materiais de consumo de xerox, heliográfica ou plotagem, fax, malote, etc., extensivo à Fiscalização.

Caso o local da obra não disponha de serviço público de coleta de lixo, o Construtor será responsável pelo transporte do lixo gerado no Canteiro de Obras, diariamente, até local apropriado, aprovado pela Fiscalização.

Prevenção de Acidentes e Segurança

Na execução dos trabalhos, deverá haver plena proteção contra os riscos de acidentes com o pessoal da Contratada e terceiros, independentemente da transferência destes riscos a companhias ou institutos seguradores. Para isso, a Contratada deverá cumprir fielmente o estabelecido na Legislação Nacional concernente à segurança e medicina do trabalho, bem como obedecer a todas as normas próprias e específicas para a segurança de cada serviço.

A Contratada deverá manter, no canteiro de obras, pessoal treinado e caixa de primeiros socorros devidamente suprida com medicamentos para pequenas ocorrências.

No caso de acidentes no canteiro de obras a Contratada deverá:

- Prestar socorro imediato às vítimas;

- Paralisar imediatamente a obra no local do acidente, a fim de não alterar as circunstâncias relacionadas com este;

- Comunicar imediatamente a ocorrência à Fiscalização.

Serão de responsabilidade da Contratada, a segurança, a guarda e a conservação de todos os materiais, equipamentos, ferramentas, utensílios e instalações da obra. Qualquer perda ou dano sofrido no material, equipamento ou instrumental será avaliado pela Fiscalização e deverá ser ressarcido pela Contratada. A Contratada deverá manter livre o acesso aos extintores, mangueiras e demais equipamentos situados no canteiro, a fim de poder combater eficientemente o fogo, na eventualidade de incêndio, ficando proibida a queima de qualquer espécie no local das obras.

BARRACÃO DE OBRA

Deverá ser utilizada a área da estação elevatória como canteiro de obras e deposito de materiais. A área dispõe de iluminação e banheiro. Os demais materiais poderão, a cargo da contratada, serem dispostos no terreno do emissário que será cercado e fechado com portão de acordo com o previsto em planilha.

Medição e Pagamento

Todas as despesas com a Administração Local, durante o desenvolvimento da obra, serão cobertas por preço mensal, quando finalizado o mês, conforme item da Planilha de Orçamentação da licitante vencedora. Neste preço deverão estar incluídas todas as despesas com mão de obra, transporte de pessoal, materiais e equipamentos e o que mais for necessário à efetiva realização dos trabalhos.

Administração Local e Manutenção de Canteiro (AL) – será pago conforme o percentual de serviços executados no período, conforme a fórmula abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item:

%AL = (Valor da Medição Sem AL / Valor do Contrato Sem AL) x 100

1.5 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PADRÃO CODEVASF, INCL. FORNEC.,TRANSP. E INST.

Em locais indicados pela fiscalização, serão colocadas 2 (duas) placas alusivas à obra, onde constem: nome do projeto/obra, valor da obra, prazo da obra, nome da Empresa Executante, nome da CODEVASF, MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E GOVERNO FEDERAL. As placas serão confeccionadas em chapa de aço nº 20, suportadas por barrotes de madeira (7cm x 14 cm x 450 cm), mesma madeira para os escoramentos, tipo mão-francesa, toda madeira imunizada com óleo queimado ou fungicida e toda chapa de ferro barrotada com madeira também imunizada. As placas deverão seguir o modelo adotado pelo governo federal. É de responsabilidade da construtora manter e conservar as placas da obra em segurança e em condições adequadas de uso durante todo o período da obra.

Medição e Pagamento

Os serviços serão medidos por metro quadrado (m²) de área efetiva de placa em chapa metálica executada e o pagamento tomará como base o preço unitário proposto pela licitante vencedora em sua Planilha Orçamentária.

No preço da Placa da Obra deverão estar incluídas todas as despesas com material, equipamentos, transportes e mão de obra com todos os seus encargos e incidências e o que mais for necessário à perfeita execução dos trabalhos.

1.6 PRÉ OPERAÇÃO DO SISTEMA

Após o término dos serviços deverá ser mantido quadro técnico formado por: um técnico em edificações e um servente ambos em tempo integral. Além disso, deverá compor a equipe um engenheiro civil, um técnico em eletrotécnica e um encanador todos periodicamente, conforme especificado na planilha orçamentária.

Essa equipe servirá para manter a operação do sistema, bem como realizar manutenções preventivas e corretivas num período de seis meses, as manutenções deverão ser acompanhadas pela fiscalização sendo devidamente registradas quaisquer inconformidades encontradas. Será atribuição da equipe, também, apontar e apresentar as soluções de engenharia para as eventuais inconformidades encontradas.

Medição e Pagamento

Os serviços serão medidos por mês, em função dos serviços efetivamente realizados.

1.7 PROJETO EXECUTIVO

A contratada deverá apresentar projeto executivo dos serviços referentes a execução da estrada vicinal que dará acesso as unidades da linha recalque, com determinação de greide, curvas de nível, perfil e levantamento topográfico, em complementação ao projeto básico em anexo, assim como efetuara projeto executivo do coletor tronco, complementando todos os dados e elementos técnicos necessários a perfeita execução dos serviços tanto do coletor quanto das demais unidades que compõe o serviço tais como taludes, estrada, cerca e murro de contenção.

O projeto deverá ser apresentado em folhas de papel A1 e suas demais informações, levantamentos topográficos e memórias de cálculo apresentados em folhas de papel A4. Todo material deve ser encadernado e entregue também em meio digital num pendrive em 3 vias. O projeto deve ser assinado e deve ser recolhido ART do mesmo. A ART e demais documentações e registros devem fazer parte do projeto sendo entregue conjuntamente com o mesmo.

Medição e Pagamento

Os serviços serão medidos por avaliação da qualidade do projeto apresentado bem como seu atendimento a finalidade proposta, após os serviços serem efetivamente realizados e  o projeto ser aprovado pela fiscalização o mesmo será objeto de pagamento conforme previsto na planilha orçamentária.

2.0 INTERCEPTOR

2.1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, COMPANHAMENTO E GREIDE

Locação e nivelamento da vala e da tubulação: para a instalação da tubulação, a partir da poligonal correspondente ao seu eixo, serão marcados os dois bordos das valas a serem abertas. As cotas dos fundos das valas deverão ser verificadas de 20 em 20 metros, antes do assentamento da tubulação, para que sejam obedecidas as cotas de projeto. As cotas de geratriz superior da tubulação deverão ser verificadas logo após o assentamento, e também antes do reaterro das valas, para correção de nivelamento.

Para a execução dos serviços de topografia a EMPREITEIRA deverá manter, quando necessário, a critério da FISCALIZAÇÃO, durante o expediente da obra e no canteiro de trabalho, 0l (hum) topógrafo devidamente habilitado e 02 (dois) auxiliares.

Medição e Pagamento

Será pago por metro linear em função de medições de campo dos trechos devidamente preparados para o assentamento da tubulação e pelo fornecimento da planilha de locação.

2.1.3 ESCAVAÇÃO MECÂNICA, A CÉU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3

ESCAVAÇÃO – Aspectos Gerais

A escavação compreende a remoção de qualquer material abaixo da superfície natural do terreno, até as linhas e cotas especificadas no projeto.

Ao iniciar a escavação, a EMPREITEIRA deverá ter feito a pesquisa de interferência, para que não sejam danificados quaisquer tubos, caixas, cabos, postes ou outros elementos ou estruturas existentes que estejam na área atingida pela escavação, ou próxima à mesma.

Se a escavação interferir com galerias ou tubulações a EMPREITEIRA executará o escoramento e a sustentação das mesmas.

A EMPREITEIRA deverá manter livres as grelhas, tampões e bocas-de-lobo das redes dos serviços públicos, junto às valas, não devendo aqueles componentes ser danificados ou entupidos.

O fundo da vala deve ser regular e uniforme, obedecendo a declividade prevista no projeto, isento de saliências e reentrâncias. As eventuais reentrâncias devem ser preenchidas com material adequado convenientemente compactado, de modo a se obterem as mesmas condições de suporte do fundo da vala normal.

Quando o fundo da vala for constituído de argila saturada, ou lodo, sem condições mecânicas mínimas para o assentamento dos tubos, deve ser executada uma fundação, como por exemplo: camada de brita ou cascalho, ou de concreto convenientemente estaqueado e outras. A tubulação sobre a fundação deve ser apoiada sobre berço de material adequado.

A EMPREITEIRA deverá proceder à pesquisa de interferências existentes no local, para que não sejam danificados quaisquer tubos, caixas, cabos, postes e outros elementos ou estruturas que estejam na zona atingida pela escavação ou em área próxima à mesma. Existindo outros serviços públicos, situados nos limites das áreas de delimitação das valas, ficará sob a responsabilidade da EMPREITEIRA a não interrupção daqueles serviços, até que os respectivos remanejamentos sejam autorizados.

A EMPREITEIRA deverá providenciar os remanejamentos de instalações que interferirem nos serviços a serem executados. Os remanejamentos deverão ser programados pela EMPREITEIRA com a devida antecedência e de acordo com a FISCALIZAÇÃO, proprietários e/ou concessionárias dos serviços cujas instalações precisem ser remanejadas. Os danos que porventura sejam causados às instalações existentes durante o remanejamento são de responsabilidades exclusivas da EMPREITEIRA, que deverá obter todas as informações a respeito das instalações a remanejar.

A FISCALIZAÇÃO fornecerá as indicações de que dispuser sobre as interferências existentes, podendo, entretanto, ocorrerem outras, não cadastradas, cuja sustentação deverá ser programada de forma a não prejudicar o início previsto dos serviços. Não havendo possibilidade de sustentação, a critério da FISCALIZAÇÃO, proceder-se-á ao remanejamento da interferência, que poderá ser definitivo ou provisório.

Classifica-se como escavação comum àquela possível de execução manual ou mecânica, sem a necessidade de desmonte a fogo, ou seja, aquela executada em qualquer terreno, exceto rocha.

A EMPREITEIRA procederá ao desmatamento, destocamento e limpeza para remoção de obstruções naturais, tais como árvores, arbustos, tocos, raízes, entulhos e matacões, porventura existentes nas áreas destinadas a implantação da obra e nas de empréstimos.

Terminadas as operações de desmatamento e destocamento, a EMPREITEIRA procederá à raspagem da superfície do terreno.

A remoção ou derrubada de árvores será feita mediante anuência dos órgãos competentes.

Medição e Pagamento

Os serviços serão pagos em metro cúbico em função do levantamento de campo das valas em relação à média aritmética das suas dimensões observando o limite e cumprimento das cotas estabelecidas no projeto, bem como o perfil das valas em relação a caracterização do tipo de material escavado. A contratada deve atentar a largura máxima de escavação de valas para rede coletora é da ordem de 1,20m para as valas objeto dessa contratação e que larguras médias maiores que as apontadas só poderão ser consideradas se forem devidamente justificadas e com aprovação da fiscalização.

ESCAVAÇÃO EM ROCHA C/PERFURAÇÃO MANUAL E EXPLOSIVO - INCL. ESCAV. POÇOS DE VISITA

Classifica-se como escavação em rocha aquela passível de execução somente com o emprego de explosivos ou processo mecânico de desmonte.

Se no decorrer da escavação for atingido terreno rochoso, este será desmontado a fogo, quando se apresentar sob a forma maciça e contínua, ou simplesmente retirado, quando constituído por matacões até 0,50 m3.

DESMONTE A FOGO

O desmonte de fogo só poderá ser feito com a devida autorização dos órgãos de controle e uso de explosivos (autorização do exército).

O desmonte a fogo será executado em bancadas ou por altura total, com perfurações verticais ou inclinadas, de conformidade com a natureza da rocha, e com todas as precauções de segurança. Os planos de fogo deverão ser obrigatoriamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO.

Em cada plano de fogo a EMPREITEIRA indicará as profundidades, espaçamentos e disposições dos furos para o desmonte, assim como as cargas e tipos de explosivos, ligações elétricas das espoletas com cálculo da resistência total do circuito e método de detonação, especificando as características da fonte de energia, ou ligações do cordel com retardadores, especificando o tipo e método de ligação.

Antes ou durante a execução das escavações poderá a FISCALIZAÇÃO requerer a EMPREITEIRA testes com explosivos, visando verificar planos de fogo. Tais testes deverão ser realizados dentro dos limites estabelecidos para a escavação. Medições sísmicas poderão ser realizadas pela FISCALIZAÇÃO, devendo a EMPREITEIRA colaborar com a execução das mesmas. Os resultados obtidos serão analisados pela FISCALIZAÇÃO, que em função deles poderá requerer a EMPREITEIRA à alteração dos planos de fogo propostos.

A aprovação pela FISCALIZAÇÃO de um plano de fogo não exime a EMPREITEIRA de qualquer uma de suas responsabilidades.

Sempre que, de acordo com a indicação do desenho ou por determinação da FISCALIZAÇÃO, for necessário preservar a estabilidade e resistências inerentes aos parâmetros de taludes escavados em rocha estes deverão ser conformadas utilizando-se: pré-fissuramento (detonação controlada do perímetro realizada antes da escavação), fogo cuidadoso "cushion balstin" (escavação controlada a fogo de perímetro realizado simultaneamente com a escavação) ou perfuração em linha. O diâmetro dos furos e a técnica de detonação a ser utilizadas ficarão subordinadas à aprovação da FISCALIZAÇÃO.

O escoramento, no decorrer dos trabalhos de desmonte a fogo, deverá ser permanentemente inspecionado pela EMPREITEIRA e reparado logo após a ocorrência de qualquer dano.

A autorização do órgão competente para transporte e uso dos explosivos deverá ser encaminhada à FISCALIZAÇÃO, antes do início das detonações.

DESMONTE A FRIO

Quando, pela proximidade de prédios e seus complementos, logradouros, serviços de utilidade pública ou por circunstâncias outras, a critério da FISCALIZAÇÃO, for inconveniente ou desaconselhável o emprego de explosivos para o desmonte a fogo, será feito o desmonte a frio, empregando-se o processo mecânico.

Medição e Pagamento

Os serviços serão pagos em metro cúbico em função do levantamento de campo das valas em relação à média aritmética das suas dimensões observando o limite e cumprimento das cotas estabelecidas no projeto, bem como o perfil das valas em relação a caracterização do tipo de material escavado. A contratada deve atentar a largura máxima de escavação de valas para rede coletora é da ordem de 1,20m para as valas objeto dessa contratação e que larguras médias maiores que as apontadas só poderão ser consideradas se forem devidamente justificadas e com aprovação da fiscalização.

2.1.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA - GERAL

A escolha do equipamento para carregamento, transporte e descarga dos materiais escavados, em bota-fora ou em outra área indicada pela FISCALIZAÇÃO, seguirá o disposto na planilha contratual cabendo a EMPREITEIRA definir o Plano de Escavação.

Durante a execução dos serviços poderá a FISCALIZAÇÃO exigir a remoção e/ou substituição de qualquer equipamento que não corresponda aos valores de produção indicados no Plano de Escavação, ou seja, por qualquer motivo, insatisfatório.

Os materiais obtidos das escavações serão empregados, sempre mediante a autorização da FISCALIZAÇÃO para os seguintes fins, conforme sua classificação:

Solo vegetal superficial deverá ser removido para depósito previamente aprovado, para uso futuro no plantio de grama nas proteções de taludes em solo e na recuperação paisagística.

Solo comum, de características predominantemente silto-arenoso marrom arroxeado, constitui-se no material principal para a execução no aterro em solo, quer submerso como compacto.

Rocha, oriunda da escavação a fogo, poderá ser empregada na execução da proteção com empedrados (enrocamentos e gabiões), função exclusiva da qualidade do material e de seu custo. Caso se observe o seu não aproveitamento deverá ser lançado em bota-fora a ser definido pela fiscalização.

Na medida do possível será sempre programado o uso do material resultante das escavações, imediatamente após sua remoção. Caso não seja isto possível, deverá a empreiteira preparar, um local para estocá-los, conforme indicações da fiscalização.

As pilhas de estoque deverão ser localizadas de maneira que necessitem um mínimo de transporte para os lugares onde os materiais serão aproveitados, sem interferir porém, com o andamento da obra. O equipamento de transporte, os caminhos e distâncias de transporte e a forma de carregamento devem ser estudados pela empreiteira e aprovados pela fiscalização.

A acumulação nos estoques será feita por métodos que evitem a segregação de materiais ou sua contaminação, a critério da fiscalização.

Somente quando aprovado pela fiscalização, materiais escavados em áreas diferentes, que tenham características idênticas, a seu critério, poderão ser estocados na mesma pilha. Na conclusão dos trabalhos, se ainda sobrar material nos estoques, a critério da fiscalização, estes depósitos serão tratados como bota-fora, ou então serão as sobras levadas pela empreiteira para os bota-fora já existentes.

A empreiteira deverá apresentar, com a devida antecedência, para aprovação da fiscalização, um plano delimitando as áreas, definindo os caminhos e distâncias de transporte, fixando taludes e volumes a serem depositados. Essas áreas serão escolhidas de maneira a não interferir com a construção e a operação da obra e nem prejudicar sua aparência estética, se adaptando à forma e altura dos depósitos, tanto quanto possível ao terreno adjacente.

A empreiteira tomará todas as precauções necessárias para que o material em bota-fora não venha a causar danos às áreas e/ou obras circunvizinhas, por deslizamentos, erosão etc. Para tanto, deverá a empreiteira manter as áreas convenientemente drenadas, a qualquer tempo, a critério da fiscalização.

Na conclusão dos trabalhos as superfícies deverão apresentar bom aspecto, estar limpas, convenientemente drenadas e em boa ordem.

Por instrução da FISCALIZAÇÃO, os materiais em bota-fora poderão ser usados a qualquer momento.

A EMPREITEIRA, poderá outrossim, usar o material das escavações depositado em bota-fora, para seus próprios serviços no interior da obra, com prévia autorização da FISCALIZAÇÃO.

Medição e Pagamento

Os serviços serão pagos em metro cúbico em função do levantamento de campo das valas em relação à média aritmética das suas dimensões observando o limite e cumprimento das cotas estabelecidas no projeto, bem como o perfil em relação a caracterização do tipo de material escavado.

2.1.5 CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 /16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

Deverá seguir o especificado no item 2.1.4

2.1.6 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019

Deverá seguir o especificado no item 2.1.4

2.1.7 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

São considerados aterros trechos de rodovia em que se requer depósitos de materiais provenientes de cortes ou aterros de forma a atender o perfil estabelecido em projeto. Antes das operações de aterros devem ser efetivamente observados as marcações de eixos e dos “off” sets, assim como as referências de nível – RN e todas as marcações deverão ser devidamente conferidas pela fiscalização para posterior início dos trabalhos.

A operação de compactação deverá ser executada com uso de equipamentos apropriados sendo estes: trator, motoniveladora, grade de disco, caminhão irrigador e rolo compactador auto propelido.

Os serviços preliminares deverão ser os de preparo do solo com limpeza prévia do terreno, remoção de vegetação local de médio ou pequeno porte, e o que mais se fizer necessário.

Para a região em questão, que conta com a presença de água, o serviço deve ser executado em períodos secos (sem chuvas), sendo feito as camadas, obrigatoriamente, de baixo para cima, sendo acompanhada de degraus nos taludes existentes.

Em caso de incidência de chuvas ou em presença de córregos deve ser efetuado a drenagem, para posterior execução da camada inicial do aterro.

As condições de compactação exigidas deverão ser obtidas para cada camada de 20cm de aterro, sendo consideradas aptas aquelas que atenderem no mínimo a 95% do Proctor Normal. O teor de umidade terá seus limites máximos e mínimos oscilando em torno de 3% da umidade ótima. As demais características técnicas a serem obtidas no que concerne as dimensões geométricas do aterro deverão ser obtidas no projeto de engenharia. Os solos provenientes de jazidas devem ser obtidos de instalações devidamente licenciadas. A licença ambiental da jazida deve ser mantida no canteiro de obras para efeitos de auditoria e fiscalização.

Medição e Pagamento

Os serviços serão pagos em metro cúbico em função do levantamento de campo das valas em relação à média aritmética das suas dimensões observando o limite e cumprimento das cotas estabelecidas no projeto, bem como o perfil em relação a caracterização do tipo de material escavado.

2.1.8 CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, 7,5X7,5CM, ESPAÇAMENTO DE 2M, ALTURA LIVRE DE 2M, CRAVADOS 0,5M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250

Este serviço consistirá na limpeza da faixa de implantação, na aquisição dos materiais necessários, cravação no terreno de mourões, esticadores e estacas, fixação dos fios de arame e/ou tela, bem como, quaisquer outras operações necessárias para a execução destes serviços.

As cercas serão constituídas de mourões, esticadores e estacas, devem ser de concreto armado ou madeira, conforme definido em planilha, e fios de arame farpado liso ou tela.

Os mourões e estacas serão de seções quadradas de 20x20 cm e 12 x 12 cm e terão comprimentos de 2,50 e 2,20 m respectivamente. O concreto terá resistência característica igual ou superior a 15,0 MPa.

As armaduras serão constituídas por estribos (fios de Æ3 mm, cada 20cm), de forma helicoidal e barras longitudinais (6Æ6.3 mm) para mourões e 4Æ6.3 mm para estacas), dispostas simetricamente.

O recobrimento mínimo da armadura deverá ser de 2cm.

Na confecção do concreto deverá ser empregados materiais de boa qualidade, dosados de forma a obter um concreto denso, homogêneo e de boa aparência, garantindo-se resultados aceitáveis no ensaio de absorção, executado segundo o MB-221 da ABNT, com vistas, principalmente a assegurar maior durabilidade das peças.

Medição e Pagamento

O serviço será medido por metro linear (m) de cerca assentada e aprovada pela Fiscalização e o pagamento tomará por base o preço unitário da Planilha Orçamentária da Empreiteira. Nesse preço deverão estar inclusos todo o material, equipamento e mão de obra e encargos necessários à perfeita execução dos trabalhos.

2.1.9 PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL – COMPLETO

Poderão ser executados com 02 folhas, conforme projeto ou a critério da Fiscalização. Para os portões com vedação em tela prensada de arame, será fixado na tubulação de contorno, o símbolo da CASAL, em chapa de ferro nº 14; para os portões com vedação em chapa de aço galvanizado, o logotipo da CASAL será pintado sobre a referida chapa. O logotipo deverá ser executado conforme os detalhes apresentados no desenho padrão CASAL, apresentado em anexo à esta Especificação. Para fixação e suporte dos portões serão executados pilares de concreto armado, Fck de 15MPa, com seção mínima de 20x30cm, apoiados sobre sapatas com dimensões tais que permitam a sustentação adequada do portão. As peças de ferro dos portões receberão limpeza e tratamento antioxidante. A pintura de acabamento deverá ser aplicada em duas demãos, utilizando-se esmalte sintético, na cor especificada pela Fiscalização. Os portões serão entregues com cadeados e ferragens de boa qualidade, especificados pela Fiscalização

Medição e Pagamento

O serviço será medido no término da instalação e após a entrega das chaves.

2.1.10 GRAMA EM PLACAS

- Conceituação

O serviço, em questão, consiste na implantação de gramas em  placas, em áreas amplas e taludes contribuindo, além de outros aspectos, para recuperação e proteção ambiental.

- Metodologia de execução

a. Especificação técnica

a.1. Grama em placas

Em função da atividade, serão especificadas as seguintes espécies para o plantio de grama:

- Grama Batatais em placas ( Paspalum notatum);

- Grama São Carlos em placas (Axonopus compressus);

- Grama esmeralda em placas (Wild zoysia);

b. Sequência executiva

b.1. Plantio de grama em  placas

Deverá ser feita a capina manual do terreno removendo todas as ervas daninhas, inclusive, seu sistema radicular.

O terreno será escarificado (“fofado”) a 20 cm de profundidade ou deverá ser aplicada camada de 20cm de solo, descompactando o solo, que propiciará o desenvolvimento do sistema radicular da grama.

A escarificação deverá ser efetuada em toda a área, independente do volume de terra vegetal a ser distribuído para o nivelamento do terreno.

O entulho (resto de asfalto, pedras, restos de concretos, etc.) proveniente desta escarificação, também deverá ser removido.

Realiza-se então a regularização do terreno, evitando-se depressões e ondulações. Sobre terreno regularizado, será lançada uma camada de terra vegetal com espessura mínima de 10 cm.

Para adubação poderão ser utilizados os insumos a seguir relacionados:

- Calcário Dolomítico;

- Terra Cottem (condicionador de solo);

- Fosfato natural de Araxá;

- Super Fosfato simples;

- N-P-K 04-14-08.

A aplicação adequada das quantidades dos produtos acima referidos (ou similares), será verificada, acompanhada e aprovada pela FISCALIZAÇÃO.

A incorporação dos insumos e adubos será efetuada a 20 cm de profundidade, promovendo a total homogeneização dos mesmos com a terra vegetal e a terra local previamente escarificada, para que ocupem a área de desenvolvimento radicular do gramado.

O terreno será então novamente regularizado, com posterior compactação leve, principalmente nas áreas onde houve maior reposição com terra vegetal para nivelamento. Para execução da compactação será usado “soquete” manual.

Esta etapa deverá ser executada com rigor, para evitar o afundamento do material após o plantio.

Após o plantio, a grama será irrigada, levemente compactada e coberta com uma camada de terra vegetal com espessura de 2 cm.

A irrigação após plantio, deverá ser realizada com caminhão pipa. Na ponta da mangueira, deverá existir um crivo para que durante a irrigação o jato de água não remova os tapetes de grama, nem o adubo colocado em cobertura. Serão gastos em média, 2 litros de água por metro quadrado, em intervalos de tempo, que serão definidos em função do clima no período de irrigação. Ou por método que viabilize a condição adequada de irrigação similar ao descrito acima.

Durante o período de irrigação (três meses), o empreiteiro deverá manter no local, uma equipe de 1 jardineiro e 2 serventes para que mantenham a grama, substituam os tapetes que morrerem, façam a eliminação das ervas daninhas que germinarem no local, indiquem os principais locais onde haja necessidade de irrigação e cortem o gramado quando necessário.

Toda a sequência e descrição dos serviços acima deve ser obedecida e em hipótese nenhuma poderá ser alterada.

c. Controle

Após os serviços concluídos, as áreas revestidas serão vistoriadas, não devendo apresentar falhas de implantação ou de incidência de ervas invasoras. Vencido o prazo de consolidação, ou seja, no mínimo, 90 dias, após o plantio, será efetuada nova inspeção para verificação se a área recebeu os tratamentos apropriados e se 95% dela está coberta pela vegetação especificada, em perfeito estado de vigor e sanidade.

Critério de levantamento

Os serviços de plantio de grama em placas, serão levantados pela área a ser aplicada, expressa em m², segundo o tipo de grama a ser utilizada.

Medição e Pagamento

Será pago em m² em função da área devidamente revestida.

2.1.11 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE

São considerados materiais argilosos aqueles com as características abaixo:

- Teores de argila acima de 30%;

- Quantidades de óxidos de ferro e alumínio;

- Maior capacidade de retenção de água, mas não necessariamente essa água está mais disponível para as plantas em crescimento;

- Mais resistente à erosão;

- Maior possibilidade de compactação.

Medição e Pagamento

Os serviços serão pagos em metro cúbico em função do levantamento de campo das valas em relação à média aritmética das suas dimensões observando o limite e cumprimento das cotas estabelecidas no projeto, bem como o perfil em relação a caracterização do tipo de material escavado.

2.2  CONSTRUÇÃO DE CANAL EM MURO DE PEDRA ARGAMASSADA

2.2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

Deverá seguir o especificado no item 2.1.3

2.2.3 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MANUAL. AF_07/2016

CONCRETO ARMADO  - Aspectos gerais

A execução do concreto deverá obedecer rigorosamente ao projeto, especificações e detalhes, assim como às Normas Técnicas da ABNT, sendo de exclusiva responsabilidade da empreiteira a resistência e estabilidade de qualquer parte da estrutura executada. Só poderá ser iniciado o aterro, junto às estruturas de concreto, após decorrido o prazo necessário ao desenvolvimento da resistência do concreto estrutural.

- Cimento

Todo o cimento a ser utilizado deverá atender à especificação correspondente (NBR-5732, NBR-5753, NBR-5737).

Serão rejeitados, independentes de ensaios de laboratórios, todo e qualquer cimento que indicar sinais de hidratação, sacos que estejam manchados ou avariados.

Não deverá ser utilizado cimento quente.

O volume de cimento a ser armazenado na obra deverá ser suficiente para permitir a concretagem completa das peças programadas, evitando interrupções no lançamento por falta de material. O armazenamento deverá ser feito de maneira tal que permita uma operação de uso em que se empregue em primeiro lugar o cimento mais antigo, antes do recém-armazenado.

- Agregados

Os agregados deverão atender à especificação NBR-7211 (EB-4 da ABNT).

Caso o agregado não se enquadre nas exigências da NBR-7211/83, a liberação ficará a cargo da fiscalização, após a realização dos seguintes ensaios suplementares:

Massa específica absoluta, porosidade e absorção (DIN-52102 e   DIN-52103 ou ASTM C-127/22 e ASTM C-128/73), Estabilidade dimensional, ciclagem e durabilidade ASTM C-586/69). Os agregados devem ser estocados de forma a evitar a contaminação e mistura dos materiais, observando-se:

- Estocar os agregados na parte mais alta do terreno, para evitar empoçamento de água de chuva.

- Estocar os agregados sobre solo firme e limpo, ou sobre uma base de concreto magro.

- Manter a areia e os agregados graúdos de dimensão máximas diferentes separadas por divisões de madeira, de blocos de concreto, ou outro sistema que impeça mistura do material.

- Os limites quanto à dimensão máxima dos agregados deverá atender à NBR-6118 (NB-1 DA ABNT), salvo em condições especiais onde constar em projeto recomendações específicas que deverão ser aprovadas pela fiscalização.

- Água de amassamento.

A água potável de rede de abastecimento é considerada satisfatória para ser utilizada como água de amassamento de concreto.

Caso seja necessário a utilização de água de outra procedência, a liberação ficará a cargo da fiscalização, após a realização de ensaios químicos que comprovem a qualidade da água, atendendo ao especificado no item 9.1.3 da NBR-6118 (NB-1/78 da ABNT).

- Aços

As barras, fios cordoalhas e telas de aço, deverão atender as especificações correspondentes: NBR-7480 (EB-3), NBR-7482, NBR-7483 e BR-7481. Os lotes deverão ter homogeneidade quanto às suas características geométricas e apresentar-se sem defeitos, tais como bolhas e fissuras. Serão rejeitados os aços que se apresentarem em processo de corrosão e ferrugem, apresentando redução na seção efetiva. Ao se armazenar o aço deve-se protegê-lo do contato direto com o solo, apoiando-se sobre uma camada de brita ou sobre vigas de madeira, transversais aos feixes. Recomenda-se cobrir com plástico ou lona protegendo-os da umidade e do ataque de agentes agressivos. Sem prévia autorização da fiscalização não será permitida substituições de aço, de baixa resistência por aços de alta resistência, assim como substituição de barras de diâmetros maiores, mesmo com equivalência de secções.

Medição e Pagamento

Pelo volume em metro cúbico de concreto estrutural e não estrutural executado, de acordo com o projeto e medido in loco.

2.2.4 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).

A tubulação de esgoto a ser assentada no trecho do canal será protegida  por tubulação de concreto de 300 mm de forma a promover resistência mecânica e envelopamento da rede nesse trecho crítico.

Os demais detalhes e os critérios de medicação e pagamento serão os mesmos das demais tubulações conforme detalhamento abaixo:

TUBOS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO E ASPECTOS GERAIS

- RECEPÇÃO E ESTOCAGEM DE TUBOS E PEÇAS

Por ocasião da entrega dos tubos e conexões a FISCALIZAÇÃO deve estar presente para verificar o material, supervisionar sua descarga e estocagem.

- DESCARGA

A descarga deve ser feita adotando-se todos os cuidados necessários à segurança dos operários e de modo a evitar danos aos tubos, conexões e anéis de junta, devendo-se observar o seguinte:

a) A empreiteira deve providenciar em tempo hábil os dispositivos equipamentos eventualmente necessários para a descarga nos locais escolhidos, bem como para o empilhamento dos tubos e estocagem das  conexões e anéis;

b) A descarga dos tubos deve ser feita pelas laterais do caminhão, com os homens necessários em função do diâmetro e peso dos tubos. Os tubos e conexões não devem ser arrastados, afim de não danificar suas extremidades;

c) No caso de utilizar meios mecânicos para a descarga, deve-se tomar os devidos cuidados para que os cabos ou cordas utilizados não danifiquem o material;

d) Os anéis de junta devem ser descarregados em suas embalagens originais.

- ESTOCAGEM

Quando os tubos ficarem estocados no canteiro da obra, por longos períodos, devem ficar ao abrigo do sol, evitando-se possíveis deformações provocadas pelo aquecimento excessivo, devendo-se observar o seguinte:

a) A fiscalização deve designar local, plano apropriado para a estocagem dos tubos, com 	declividade mínima, limpo, livre de pedras ou objetos salientes;

b) A primeira camada de tubos deve ser colocada sobre um tablado de madeira contínuo, ou pranchões de 0,10 m de largura espaçados de 0,20 m no máximo, colocados nos sentido transversal dos tubos;

c) Devem ser providenciadas estroncas verticais, espaçadas de metro em metro para apoio lateral das camadas de tubos. (figura a seguir).

d) Os tubos devem ser colocados com as bolsas alternadamente de cada lado (vide figura página anterior);

e) O comprimento dos pranchões de base deve corresponder a um número exato de tubos, de modo que o primeiro e o último fiquem apoiados  nas estroncas verticais;

f) As demais camadas de tubos são dispostas umas sobre as outras, observada a alternância das bolas;

g) Recomenda-se não fazer pilhas com mais de 1,80 m de altura, a fim de facilitar a colocação e posterior retirada dos tubos da última camada;

h) As conexões devem ser estocadas em local adequado, de modo a não sofrerem danos e/ou deformações;

i) Os anéis de junta devem ser estocados em suas embalagens originais, ao abrigo do calor, raios solares,óleos e graxas.

- ASSENTAMENTO DAS TUBULAÇÕES

Os tubos devem ser colocados com sua geratriz inferior coincidindo com o eixo do berço, de modo que as bolsas fiquem nas escavações previamente preparadas, assegurando um apoio contínuo do corpo do tubo.

- EXECUÇÃO DAS JUNTAS ELÁSTICAS

A execução das juntas elásticas deve obedecer a seguinte sequência:

a) Verificar se os anéis correspondem aos especificados pela NBR-9051 e padronizados pela NBR-9063 e se estão com bom estado e limpos;

b) Limpar as faces externas das pontas dos tubos e as faces internas das bolsas e, principalmente, a região de encaixe do anel. Verificar se o chanfro da ponta do tubo não foi danificado; caso necessário,  corrigi-lo com uma grosa;

c) Colocar o anel dentro de seu encaixe na bolsa, sem torções;

d) Untar a face externa da ponta do tubo e a parte aparente do anel com pasta adequada recomendada pelo fabricante. Não utilizar em hipótese nenhuma alguma graxa ou óleos minerais, que podem afetar as  características da borracha;

e) Após o posicionamento correto da ponta do tubo junto à bolsa do tubo já assentado, realizar o encaixe, empurrando manualmente o tubo. Para os DN maiores, pode-se utilizar uma alavanca junto à bolsa do tubo a ser encaixado, com o cuidado de se colocar uma tábua entre a bolsa e a alavanca a fim de se evitar danos.

- ALINHAMENTO E NIVELAMENTO DA TUBULAÇÃO

Executando o encaixe, procede-se o alinhamento da tubulação. Se necessário podem ser cravados piquetes ou calços laterais, para assegurar o alinhamento da tubulação, especialmente quando se tratarem de trechos executados em curva conforme previsto em 9.5.3. O nivelamento deve ser feito obedecendo-se o disposto na NB-37.

- MONTAGEM DOS TRECHOS

O sentido de montagens dos trechos deve ser de preferência caminhando-se das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo assentado deve-se ter como extremidade livre uma bolsa, onde deve ser acoplada a ponta do tubo subsequente. A montagem da tubulação entre dois pontos fixos deve ser feita utilizando-se luvas de correr.

- TESTES E LIMPEZA FINAL

Antes do completo recobrimento da tubulação serão realizados testes para verificação da montagem.

Caso, ao terminar a montagem, não haja, por qualquer motivo, condições de realizar os testes, a EMPREITEIRA ficará com a responsabilidade pelos serviços executados até a realização dos testes.

Antes de solicitar o Recebimento Técnico Provisório da Obra, a EMPREITEIRA deverá proceder à limpeza da tubulação e poços de visita, deixando a linha desimpedida de lama, tocos de madeira, restos de concreto e de todo elemento que prejudique o escoamento.

Medição e Pagamento

Os serviços serão pagos em metro linear em função do levantamento de campo dos trechos devidamente assentados.

2.2.5 ENROCAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4

O enrocamento é um dispositivo amortecedor formado por estrutura executada em pedra, destinado à proteção de taludes e canais contra efeitos erosivos ou solapamentos, causados pelos fluxos d'água.

A pedra marroada utilizada nos enrocamentos deve ser dura, proveniente de rocha sã, com diâmetro e granulometria adequados para o serviço. O rejuntamento do enrocamento deve ser feito de acordo com o estabelecido em projeto específico, e na falta de indicação deve ser feito com concreto com agregado máximo constituído de brita 1 ou argamassa de cimento e areia no traço mínimo de 1:3 em massa, de acordo com a forma das pedras. As dimensões avaliadas dos dispositivos não podem ser divergentes das de projeto em mais do que 1% em pontos isolados. A seção transversal dos dispositivos apresentar-se satisfatória em termos de continuidade e declividade. A primeira camada de pedras deve ser lançada sobe superfície preparada perfeitamente nivelada e com dimensões compatíveis com as de projeto. Deve ser feita uma camada de concreto magro (Lastro) com argamassa de 1:4,5:4,5 para o devido nivelamento e para evitar que a primeira camada tenha contato direto com o solo.

Medição e Pagamento

O serviço é medido em metros cúbicos (m³), de acordo com os volumes efetivamente executados de enrocamento, observando o tipo de serviço executado: Jogado / Arrumado / Argamassada.

2.2.6 TUBO DE CONCRETO ARMADO CLASSE PA 1 DN 300MM

Deverá seguir o especificado no item 2.2.4

2.3 – INTERCEPTOR

2.3.2 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018

Deverá seguir o especificado no item 2.1.1

2.3.3 REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO COM PONTEIRAS FILTRANTES EM VALAS

Os serviços de rebaixamento de leçol  freático bem como com a utilização de bombas deverá seguir o especificado abaixo.

ESGOTAMENTOS – ASPECTOS GERAIS

A EMPREITEIRA deverá dispor de equipamento suficiente para que o sistema de esgotamento permita a realização dos trabalhos a seco.

As instalações de bombeamento deverão ser dimensionadas com suficiente margem de segurança e deverão ser previstos equipamentos de reserva, incluindo grupo moto-bomba Diesel, para eventuais interrupções de fornecimento de energia elétrica.

A EMPREITEIRA deverá prever e evitar irregularidades das operações de esgotamento, controlando e inspecionando o equipamento continuamente. Eventuais anomalias deverão ser eliminadas imediatamente.

A água retirada deverá ser encaminhada para local adequado, a fim de evitar o alagamento das áreas vizinhas ao local de trabalho.

Em relação ao sistema de rebaixamento de nível d’água por ponteiras filtrantes deve ser composto por ponteiras, tubos coletores de passagem do fluído captado pelas ponteiras, bomba de vácuo, cilindro receptor e bomba centrífuga. Deverão ser mantidas na Obra, bombas de reserva, aptas a funcionar, assim como deverão estar disponíveis geradores em “stand-by”, aptos a compensar a falta ou insuficiência eventual de energia elétrica. O Construtor deverá evitar irregularidades das operações do rebaixamento, controlando e inspecionando o equipamento continuamente. O funcionamento do sistema só pode ser desativado quando concluído o assentamento e garantido sua fixação através do reaterro, a fim de evitar o levantamento dos tubos. O rebaixamento poderá ser realizado em um único estágio haja vista a profundidade das escavações.

Medição e Pagamento

Serão pagos na unidade prevista na planilha contratual em função do período real de rebaixamento acompanhado pela fiscalização. Para o caso de ponteiras filtrantes o serviço será pago por metro de rede efetivamente executado.

2.3.4  ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

Deverá seguir o especificado no item 2.1.2

2.3.5 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

ESCORAMENTO DE VALAS – ASPECTOS GERAIS

Toda vez que a escavação, em virtude da natureza do terreno, possa provocar desmoronamento, a EMPREITEIRA deverá providenciar o escoramento adequado.

Será obrigatório o escoramento para valas de profundidade superior a 1,50 m (Portaria nº.46 do Ministério do Trabalho).

A superfície lateral da vala será contida por tábuas de pinho de 0,06 x 0,16 m em toda a sua extensão, e estroncas de eucalipto de diâmetro 0,20 m, espaçadas de 1,35 m, a menos das extremidades das longarinas, das quais as estroncas estarão a 0,40 m.

Todo cuidado deve ser tomado na colocação das estroncas para que as mesmas fiquem perpendiculares aos planos de escoramento.

Para se evitar sobrecarga no escoramento, o material escavado será colocado a uma distância da vala, equivalente, no mínimo, à sua profundidade.

Para se evitar a percolação de água pluvial para dentro da vala, a EMPREITEIRA deverá:

a) No aparecimento de trincas laterais à vala, providenciar a vedação das mesmas e a impermeabilização da área com asfalto;

b) Vistoriar junto às sarjetas se não estão ocorrendo penetração de água. Em caso positivo, vedar com asfalto.

Sempre que forem encontrados distribuidores de água no eixo da vala, os mesmos deverão ser escorados com pontaletes junto às bolsas, no máximo de dois em dois metros, antes do aterro da vala.

Medição e Pagamento

Os serviços serão pagos em metro quadrado em função do levantamento de campo das valas em relação à média aritmética dos trechos devidamente escorados observando os limites estabelecidos no projeto.

2.3.6 LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

LASTRO DE BRITA – REVESTIMENTO DA ÁREA SUPERIOR DOS TALUDES DA ETE

Os lastros de brita será utilizado em duas situações no primeiro caso com medida de 20cm de espessura no interceptor, nas regiões em que o nível do lençol freático intervir na estabilidade do tudo ocasionando oscilação de cotas. O segundo serviço será a camada de brita de 5cm de espessura na parte superior (crista) dos taludes das lagoas anaeróbias e nas facultativas, na estação de tratamento de esgoto, conforme projeto em anexo. A camada de brita deve ser devidamente espalhada de forma a permitir o perfeito recobrimento da superfície revestidas.

Medição e Pagamento

O serviço deve ser pago em m³ em função da área devidamente revestida com a espessura mínima conferida pela fiscalização.

2.3.7 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)

Deverá seguir o especificado no item 2.2.4

2.3.8 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ENVOLTÓRIA) (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016

Deverá seguir o especificado no item 2.1.2

2.3.9 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

Deverá seguir o especificado no item 2.2.3

2.3.10 POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 2 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018_P

POÇOS DE VISITA – ASPECTOS GERAIS

Os poços de visita deverão ser de concreto pré-moldado.

Os poços de visita serão constituídos de duas partes: a câmara de trabalho, cujas dimensões mínimas devem permitir a inscrição de um círculo de 1,10 m de diâmetro e a câmara de acesso ou chaminé de entrada, cujas dimensões mínimas devem permitir a inscrição de um círculo de 0,60 m de diâmetro.

A câmara de trabalho deverá ter a maior altura possível, a fim de permitir o trabalho no seu interior em condições satisfatórias. A chaminé, que suportará o tampão na sua parte superior, terá 1,00 m de altura máxima.

Sobre o último anel de concreto, será colocado um tampão circular de 	ferro fundido 	ou de concreto armado, conforme indicação do Projeto, 	com diâmetro de 0,60m. Deverá ser observada a carga mínima de 40TN conforme planilha orçamentária.

O poço de visita terá um embasamento de concreto de traço 1:3:5 em volume, com 0,20 m de espessura, tendo, em planta, uma saliência de 0,15 m em relação a face externa das paredes. Esse embasamento deverá repousar em terreno firme ou devidamente consolidado. No caso da presença do lençol freático, existência de subpressão, a laje de fundo deverá ser em concreto armado.

Quando a diferença de nível entre um coletor afluente e o fundo do poço de visita for superior a 0,50 m a construção do poço de visita deverá obedecer às instruções e detalhes fornecidos pela fiscalização.

Os poços de concreto pré-moldado serão executados em areia de concreto armado obedecendo as prescrições da ABNT. Serão utilizados nas redes coletoras, coletores-tronco e emissário.

O rejuntamento dos anéis de concreto pré-moldado será executado com argamassa de cimento e areia fina no traço 1:3 em volume, alisada a colher.

Na parte superior dos anéis pré-moldados será fundida ou pré-moldada uma laje de concreto armado com 0,12 m de espessura e com uma abertura excêntrica e circular, com 0,60 m de diâmetro, que constituirá o início da chaminé.

Medição e Pagamento

Os serviços compreendem o fornecimento de materiais e mão de obras destinadas à execução dos serviços de limpeza, locação, escavação do local para a execução das unidades, em concreto simples e/ou armado e/ou alvenaria de tijolos, execução dos revestimentos interno e externo, execução de reaterro compactado e todos os tubos e conexões hidráulicas conforme especificações. Serão pagas por unidade executada, pronta e aprovada pela Fiscalização.

2.3.11 POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 2,00 A 2,50 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018

Deverá seguir o especificado no item 2.2.3

2.3.12 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/ 2018

Nos poços submetidos a presença de água deverá ser executada impermeabilização. O serviço de impermeabilização deverá apresentar perfeito recobrimento das superfícies, tanto nas faces internas quanto nas externas dos poços de visita bem como no fundo dos mesmos. Apos efetuar o serviço o poço deverá passar por um teste de impermeabilidade, tendo se verificado sua estanqueidade a unidade testada poderá ser aceita e efetuado o devido pagamento.

Todos os cuidados referentes a segurança e equipamentos de proteção para a realização do serviço devem ser providenciados pela contratada.

Medição e Pagamento

Os serviços compreendem o fornecimento de materiais e mão de obra e deverá ser pago por unidade devidamente impermeabilizada nos termos dessa especificação.

2.3.13 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

Deverá seguir o especificado no item 2.1.2

2.3.14 LIMPEZA DE REDE

Os trechos de rede coletoras existentes que estiverem apresentando obstrução ou defeitos deverão ser limpos e testados até seu perfeito funcionamento. O serviço de desobstrução poderá ser efetuado com caminhões e uso de jato de água ou por utilização de guias ou quaisquer procedimentos de desobstrução.

Medição e Pagamento

Os serviços compreendem o fornecimento de materiais e mão de obra e deverá ser pago por comprimento medido em metros devidamente desobstruídos nos termos dessa especificação.

2.3.15 LIMPEZA DE PV EXISTENTE

Deverá seguir o especificado no item 2.2.15. A medição e pagamento do serviço ocorrerá por unidade devidamente limpa apresentando perfeito funcionamento.

2.3.16 LIMPEZA DA OBRA

Consiste na limpeza geral de todos os ambientes: limpeza de manchas de argamassa, manchas de tinta, restos de materiais, retirada de entulhos e materiais provenientes de escavações etc. Inclui-se ainda, o bota-fora com carga e transporte de todo o material proveniente da limpeza geral para um local destinado a receber este tipo de material, com destino final indicado pelo órgão da administração pública municipal, submetida à aprovação da Fiscalização.

Os materiais inaproveitáveis das demolições serão lançados em áreas de bota-fora aprovadas pela Fiscalização. Essas áreas serão escolhidas de modo que os depósitos formados não prejudiquem a aparência das áreas próximas. A forma e a altura dos depósitos nas áreas de bota-fora deverão adaptar-se ao aspecto das áreas adjacentes.

A Empreiteira tomará todas as precauções de modo que o material lançado nessas áreas não venha a causar danos nas áreas ou construções adjacentes.

O material das áreas de bota-fora poderá ser usado a qualquer momento, a critério da Fiscalização.

Medição e Pagamento

A medição será feita por metro quadrado (m²) da efetiva realização dos serviços e a aceitação pela Fiscalização.

2.3.17 FORNECIMENTO DE TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 200MM

Deverá seguir o especificado no item 2.2.4

3.0 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA

3.1CONCRETO ARMADO FCK 15 MPA (TAMPAS E VEDAÇÕES)

Deverá seguir o especificado no item 2.2.3

3.2 TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 M INSTALAÇÃO PARA O GRUPO GERADOR

Deverá instalada talha para o grupo gerador com capacidade de 2t de elevação, testes devem ser executados para garantir o perfeito funcionamento do equipamento. Devem ser observadas as diretrizes da NBR 16324.

Medição e Pagamento

A medição será feita por unidade efetiva instalada e pela aceitação pela Fiscalização.

3.3 REMOÇÃO E LIMPEZA DE JOELHO FERRO FUNDIDO

Deverá seguir o especificado no item 2.2.15

3.4 REINSTALAÇÃO DE JOELHO DE FERRO FUNDIDO

Deverá seguir o especificado no item 2.2.15

3.5 INSTALAÇÃO DE EXTINTOR TIPO BC (SALA DE BOMBAS)

Deverá ser instalado extintor na sala de bombas o extintor não pode estar obstruído e deve estar visível e sinalizados conforme ABNT NBR 13434-1.

Medição e Pagamento

A medição será feita por unidade efetivamente instalada e pela aceitação pela Fiscalização.

3.6 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

Deverão ser recuperadas a área de cerâmica interna da estação elevatória (banheiro), devem ser aplicas peças de mesmo formato e de mesma cor da original mantendo também as mesmas características do rejunte. Deve ser utilizado argamassa específica para fixação.

Medição e Pagamento

A medição será feita por metro quadrado (m²) de área efetiva instalada e pela aceitação pela Fiscalização.

4 REDE COLETORA CONDOMINIAL RECUPERAÇÕES

4.1 CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 60CM X 0,05CM (TAMPAS)

Deverão ser recuperadas tampas de concreto das redes coletoras condominiais que se encontrarem danificadas. As novas tampas devem ser de concreto armado que deve seguir as demais diretrizes dessa especificação.

Medição e Pagamento

A medição será feita por unidade instalada e pela aceitação pela Fiscalização.

4.2LIMPEZA DE REDE

Deverá seguir o especificado no item 2.2.15

4.3 LIMPEZA DE PV EXISTENTE

Deverá seguir o especificado no item 2.2.15 e 2.3.16.

5 LINHA DE RECALQUE - ESTRADA  ACESSO

5.1 CONCRETO ARMADO FCK 15MPA (VENTOSAS, DESCARGAS, ENVELOPAMENTOS)

Deverá seguir o especificado no item 2.2.3.

5.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM  COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

O  chapisco deverá ser no traço 1:3, composto de cimento e areia lavada média a grossa. Os materiais utilizados devem ser isentos de impurezas. Os chapiscos devem ser aplicados nas caixas de manutenção (ventosas e descargas) da linha de recalque.

Medição e Pagamento

A medição será feita por metro quadrado (m²) de área efetiva instalada e pela aceitação pela Fiscalização.

5.3 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

As áreas chapiscadas no item 5.2 deverão receber camada de reboco com argamassa de cal e areia lavada fina e peneirada, no traço 1:1,5,  produzindo recobrimento (emboço e reboco) de espessura máxima de 2,0 cm. Os materiais utilizados devem ser isentos de impurezas.

Medição e Pagamento

A medição será feita por metro quadrado (m²) de área efetiva instalada e pela aceitação pela Fiscalização.

5.4 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, COMPANHAMENTO E GREIDE (CONSTRUÇÃO DE ACESSO)

Deverá seguir o especificado no item 2.1.2

5.5 MATERIAL PARA SUB-BASE (ADQUIRIDO E MEDIDO PELO CORTE NA JAZIDA), EXCLUSIVE LIMPEZA DA ÁREA, ESCAVAÇÃO E CARGA

Deverá seguir o especificado no item 2.1.3 e demais itens análogos a essa especificação.

5.6 ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA

Deverá seguir o especificado no item 2.1.3 e demais itens análogos a essa especificação.

5.7 CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3 /16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

Deverá seguir o especificado no item 2.1.3 e demais itens análogos a essa especificação.

5.8 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_01/2018

Deverá seguir o especificado no item 2.1.3 e demais itens análogos a essa especificação.

5.9 ESCAVAÇÃO MECÂNICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3

Deverá seguir o especificado no item 2.1.3 e demais itens análogos a essa especificação.

5.10 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

Deverá seguir o especificado no item 2.1.3 e demais itens análogos a essa especificação.

5.11 DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS

Com base no levantamento topográfico aprovado pela fiscalização a contratada deverá realizar o serviço de regularização da faixa de rolamento necessário ao posterior berço de argila para a execução de base de rolamento. Toda a superfície de escavação deverá ser o mais regular possível e ser provida de inclinações suficientes para se assegurar o escoamento de águas pluviais ou surgentes. Na conclusão dos trabalhos as superfícies deverão apresentar bom aspecto, estar limpas, convenientemente drenadas e em boa ordem.

Medição e Pagamento

Serão pagos na unidade prevista na planilha contratual em função da área devidamente regularizada.

5.12 PORTÃO BASCULANTE MANUAL EM CHAPA TIPO LAMBRIL QUADRADO, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL COMPLETO

Deverá seguir o especificado no item 2.1.9 e demais itens análogos a essa especificação.

6. EMISSÁRIO

6.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X3 9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃO  E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

As alvenarias (muros) em tijolos cerâmicos de 06 (seis) furos, devem ter tijolos leves, bem cozidos, duros, sonoros e uniformes. Os blocos deverão ser abundantemente molhados antes de seu emprego e assentados formando fiadas perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas, com juntas horizontais contínuas e verticais descontínuas. A espessura das juntas deverá ser no máximo de l5 mm, removidos os excessos com a ponta da colher, permanecendo perfeitamente recolocadas em linhas horizontais contínuas e verticais descontínuas. As saliências superiores a 3 cm somente poderão ser executadas com própria alvenaria, ou então em concreto.

O assentamento das alvenarias deverá ser feito com o emprego de argamassa de cimento, areia e saibro, no traço 1:3:5, devendo tanto a areia como o saibro ser previamente peneirados. O uso de argamassa deverá ser feito tanto entre as camadas horizontais da alvenaria, quanto nas juntas verticais. Para perfeita aderência das alvenarias de tijolo às superfícies de concreto, estas últimas deverão ser chapiscadas com argamassa 1:4 de cimento e areia.

Medição e Pagamento

O serviço será medido por metro quadrado (m²) de alvenaria assentada e aprovada pela Fiscalização e o pagamento tomará por base o preço unitário da Planilha Orçamentária da Empreiteira. Nesse preço deverão estar inclusos todo o material, equipamento e mão de obra e encargos necessários à perfeita execução dos trabalhos.

6.2 PORTÃO BASCULANTE MANUAL EM CHAPA TIPO LAMBRIL QUADRADO, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL COMPLETO

Deverá seguir o especificado no item 2.1.9 e demais itens análogos a essa especificação.

6.3 CONCRETO ARMADO FCK 15MPA (30 PILARES 0,12x0,12x 1,80 e blocos 0,4x0,40)

Deverá seguir o especificado no item 2.2.3.

6.4 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM  COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

Deverá seguir o especificado no item 5.2

6.5 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

Deverá seguir o especificado no item 5.3

6.6  APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (PAREDES INTERNAS E EXTERNAS)

Deverá seguir o especificado no item 8.2

7.0 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

7.1 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 – PLACAS

Deverá seguir o especificado no item 2.2.3.

7.2 REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO AF_05/2018 (LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO)

No fundo das unidades de tratamento de esgoto (lagoas) onde houver presença de vegetação deverá ser efetuado limpeza, desmatamento e remoção de vegetação. Os pontos onde houver raízes deverão revolvidos com o solo desagregado para que seja realizado posteriormente um novo serviço de compactação para recuperação da camada selante.

Medição e Pagamento

O serviço será medido metro quadrado (m²) de área efetivamente limpa.

7.3 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018 (LAGOAS DE MATURAÇÃO)

Deverá seguir o especificado no item 7.2

7.4 COMPACTAÇÃO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)

No fundo das unidades de tratamento de esgoto (lagoas) que receberam  limpeza, desmatamento e remoção de vegetação ocorrerá um novo serviço de compactação para recuperação da camada selante. Todos os cuidados prévios a compactação deverão ser efetuados dentre eles: conferência de nível das unidades, homogenização prévia do solo, controle do grau de umidade e recomposição de solo sem impurezas. A compactação deverá ser feita com placa com peso mínimo de 400kg.

Medição e Pagamento

O serviço será medido metro cúbico (m³) de serviço efetivamente executado e atestado pela fiscalização.

7.5 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Deverá seguir o especificado no item 8.11

Medição e pagamento

A medição será feita por metro linear após terem sido testados todos os dispositivos ligados pelos fios e o serviço ter sido aprovado pela fiscalização.

7.6  LUMINÁRIA ESTANQUE - PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA, POEIRA OU IMPACTOS - TIPO A QUATIC PIAL OU EQUIVALENTE

Deverá seguir o especificado no item 8.11

7.7 LAMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Deverá seguir o especificado no item 8.11

7.8 REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250W USO EXTERNO

Deverá seguir o especificado no item 8.11

7.9 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

Será reassentado poste na área situada dentro da estação de tratamento de esgotos – ETE.

O valor do engastamento para postes de 7,50 m é de 1,35 m e foi calculado através da fórmula: e = (0,10×L) + 0,60 Sendo: e = comprimento do engastamento, em metros; L = comprimento do poste, em metros.

Os furos destinados à fixação de equipamentos e passagem de cabos devem ser cilíndricos ou oblongos, permitindo-se o arremate na saída dos furos para garantir a obtenção de uma superfície tal que não dificulte a colocação do equipamento ou cabo. Devem atender ainda às seguintes exigências:

a) os furos para fixação do equipamento devem ter eixo perpendicular ao eixo do poste;

b) os furos devem ser totalmente desobstruídos e não devem deixar exposta nenhuma parte da armadura.

(Referência: Especificações técnicas: Eletropaulo).

Medição e pagamento

A medição será realizada por unidade do serviço realizado e aceito pela fiscalização.

O pagamento será efetuado por unidade aprovada pela Fiscalização.

7.10 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2

Deverá seguir o especificado no item 2.3.6

7.11 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/ 2018 (DISPOSITIVOS DE SAÍDA LAGOAS DE MATURAÇÃO)

Deverá seguir o especificado no item 2.3.12

7.12 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017(DISPOSITIVOS DE SAÍDA LAGOAS DE MATURAÇÃO)

Deverá seguir o especificado no item 2.1.3 e demais itens análogos a essa especificação.

7.13 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF 3.2016 (DISPOSITIVOS DE SAÍDA LAGOAS DE MATURAÇÃO)

Deverá seguir o especificado no item 2.1.3 e demais itens análogos a essa especificação.

7.14 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 (DISPOSITIVOS DE SAÍDA LAGOAS DE MATURAÇÃO)

Deverá seguir o especificado no item 2.3.12

8. LABORATÓRIO

8.1 E 8.3 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM VIDROS E GUARNIÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

ESQUADRIAS METÁLICAS

As portas deverão ser fixadas aos contramarcos ou marcos somente quando a obra estiver em fase de acabamento, com todos os revestimentos e pavimentações concluídas. Todas as superfícies acabadas das esquadrias, marcos, folhas e ferragens deverão ser protegidas em "envelopes" de papel crepe, até a entrega da obra.

Caberá à Contratada inteira responsabilidade pelo prumo e nível das esquadrias e pelo seu funcionamento perfeito. Depois de definitivamente fixadas, não serão jamais forçadas para adaptar as folhas porventura fora do esquadro ou de escassas dimensões.

Portas

Todas as portas externas e internas dos compartimentos serão aço.

Janelas

As janelas serão em aço e vidro incolor 4 mm, de correr.

Medição e pagamento

A medição será realizada por metro quadrado do serviço realizado e aceito pela fiscalização.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforma medição aprovada pela Fiscalização.

8.2 – PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Serão inspecionadas no recebimento, quanto à qualidade, tipo, acabamento, dimensões e funcionamento.

As portas deverão ser semiocas e possuindo folga de 3mm de cada lado

Medição e pagamento

A medição de dará por unidades portas entregue, instalada e aceita pela Fiscalização. O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforma medição aprovada pela Fiscalização.

8.4 – PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS

Para a aplicação em madeira deverão ser seguidas as seguintes recomendações:

- O pó deverá ser eliminado, com a superfície sendo escovada e espanando-a;

- Manchas de gordura deverão ser eliminadas com aguarraz;

- Rachaduras deverão ser eliminadas com massa a óleo e as imperfeições eliminadas com lixa;

- Partes soltas de tintas deverão ser eliminadas com lixa e espátula;

- Tintas antigas deverão ser eliminadas com removedor.

Medição e pagamento

A medição será realizada por metro quadrado do serviço realizado. Assim serão considerados as duas faces da esquadria, seus caixilhos, recortes e acabamentos.

Os serviços de emassamento, lixamento e raspagem para preparação das superfícies estão sendo considerados nos preços unitários.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela Fiscalização.

8.5 – PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, 2 DEMÃOS

A preparação da pintura deverá ser feita conforme o indicado a seguir:

- Limpeza mecânica – Processo de raspagem, escovamento e lixamento através da utilização de ferramentas para remoção das cascas de laminação;

- Jateamento – Projeção de abrasivo para remoção de cascas de laminação e outras impurezas, sobre superfície metálica.

- Deverão ser removidas da superfície toda a sujeira, óleo ou graxa, utilizando panos limpos embebidos em solventes apropriados para preparação do jateamento. Resíduos de solda e rebarbas deverão ser retirados com talhadeira.

- Após do jateamento, a superfície deverá ser limpa de toda a poeira com aspirador de pó, escovamento ou ar comprimido. Até quatro horas depois, deverá ser dada a primeira demão de pintura.

O primer, que corresponde a primeira demão de pintura, deverá ter perfeita aderência à superfície que vai cobrir.

Quanto à aplicação do esmalte sintético, a pintura deverá ser executada em duas demãos, com revólver ou pincel. A segunda demão deverá ser aplicada após a secagem da primeira, em um intervalo mínimo de 10 horas.

Medição e pagamento

A medição será realizada por metro quadrado do serviço realizado e aceito pela fiscalização.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforma medição aprovada pela Fiscalização.

8.6 e 8.8 –BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, ½  OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013.

LAVATÓRIO e BANCADAS

Deverão ser instalados lavatórios e bancadas de canto suspenso. Os elementos deverão ser perfeitamente fixados a alvenaria nivelados em altura previamente projetada, de tal forma que os conjuntos funcionem em consonância com os demais elementos hidráulicos existentes (ponto de torneira e ponto de coleta sanitária). Uma vez instalado o lavatório deverá ser testado garantindo assim seu funcionamento e estanqueidade.

Medição e pagamento

O pagamento será realizado por unidade instalada, com preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela fiscalização.

8.7 –  VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA – FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO

As bacias sanitárias serão com caixa acoplada, na cor branca, ou equivalente. Deverá ser perfeitamente instalada devidamente fixada para evitar movimentação. Os componentes hidráulicos (entrada de água fria e saída de esgoto) deverão ser efetivamente ligados e testados de forma a assegurar sua estanqueidade, demonstrando não haver infiltrações ou vazamentos. Todos os elementos necessários ao perfeito funcionamento da unidade estão incluídos inclusive tampas e assessórios.

Medição e pagamento

O pagamento será realizado por unidade instalada, com preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela fiscalização.

8.9 – APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (PAREDES INTERNAS E EXTERNAS)

As paredes internas e externas em geral, as quais não receberão qualquer tipo de revestimento cerâmico, deverão ser pintadas com tinta à base de látex, na cor branco neve da Suvinil, ou equivalente.

Preparação das superfícies de paredes para aplicação:

- O pó deverá ser eliminado, espanando-se a superfície;

- Manchas de gordura serão eliminadas com uma solução de detergente e água, na proporção 1:1. A superfície deverá ser enxaguada e deixada para secar;

- O mofo será eliminado lavando-se a superfície com uma solução de água sanitária e água, na proporção de 1:1. A superfície deverá ser enxaguada e deixada para secar;

- Em caso de umidade causada por vazamento, o mesmo deverá ser corrigido;

- Havendo caiação, deverá ser eliminada com escova de aço;

- Pequenas rachaduras e furos de quadros deverão ser preenchidas com massa de reboco;

- Paredes soltas ou crostas de tintas antigas deverão ser eliminadas com uma espátula;

- As unidades ou elementos presentes assim como o piso deverão ser protegidos durante a pintura;

- Cuidado especial deve ser tomado em relação a aplicação para que a mesma mantenha sua homogeneidade em relação a película aplicada tanto na sua espessura quanto na sua textura.

Medição e pagamento

Os serviços deverão ser medidos pela área executada, em m². Serviços de lixamento e raspagem para preparação de superfície para aplicação de tinta, bem como lixamento e emassamento, estão considerados nos preços unitários, não sendo objeto de medição em separado. O pagamento será efetuado por preço unitário contratual em conforme medição aprovada pela fiscalização.

8.10 – TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

O telhamento será uma cobertura de telha ondulada em fibrocimento 6mm similar a cobertura atual, sendo repostas todas as unidades danificadas. As telhas devem ser perfeitamente alinhadas e fixadas conforme caimento existente. Os fixadores deverão ser revestidos para evitar infiltrações, em caso de ruptura das telhas no ato de sua fixação estas deveram ser substituídas por unidades novas. Cortes das unidades deverão ser evitados e em caso de extrema necessidade poderão ser efetuados exclusivamente com uso de EPI’S apropriados fornecidos pela contratada.

Medição e pagamento

Os serviços serão medidos pelas áreas desenvolvidas, efetivamente executadas, em metros quadrados. O pagamento será realizado por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela fiscalização.

8.11 – PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO,  (EXCLUINDO LUMINÁRIA, LÂMPADA, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO). AF_01/2016

A instalação dos pontos de suprimento deverá seguir a seguinte sequência:

- Assentamento das tubulações, caixas e conexões já com os arames guias passados em seus interiores;

- Passagem de cabos e fios nas tubulações;

- Colocação das tomadas, interruptores, com seus respectivos espelhos e acabamentos.

A colocação das tomadas e interruptores deverá ser precedida da conclusão dos revestimentos de paredes, pisos e tetos, da conclusão da cobertura e da colocação das portas, janelas e vidros.

Os espelhos e acabamentos dos pontos de suprimento serão colocados somente após a pintura ou o acabamento dos paramentos em que forem instalados.

Os tubos serão cortados com serra e terão os bordos limpos para remoção de rebarbas.

Não serão admitidos eletrodutos com assentamento visivelmente forçado, a frio ou com utilização de calor.

As caixas embutidas serão niveladas, aprumadas e deverão facear os revestimentos dos paramentos, de maneira que não fiquem profundas após a execução do acabamento.

Os fios e cabos não poderão ficar aparentes. Deverão ser respeitados o número máximo de condutores por duto e as tensões de tracionamento. Deverão ser obedecidas as seções mínimas de fios conforme NBR 5410

Medição e pagamento

A unidade de medição será o ponto instalado, testado e aceito pela Fiscalização.

Estão incluídos nos preços todos os eletrodutos, fios ou cabos, caixas de passagem e caixas para instalação dos pontos, além das tomadas e interruptores propriamente ditos, com seus respectivos espelhos.

O pagamento será efetuas por preço unitário contratual, conforme medição aprovada pela Fiscalização.

8.12 – LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 16/18 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017_P

As luminárias obedecerão às Normas pertinentes da ABNT, tendo resistência adequada e possuindo espaço suficiente para permitir as ligações necessárias. Serão observadas as recomendações a seguir:

- Todas as peças de aço das luminárias serão protegidas contra corrosão, mediante pintura, esmaltação, zincagem ou outros processos equivalentes;

- As peças de vidro das luminárias deverão ser montadas de forma a oferecer segurança, tendo espessura adequada e arestas expostas lapidadas, de forma a evitar cortes quando manipuladas;

- As luminárias a embutir deverão ser construídas de material incombustível e que não seja danificado sob condições normais de serviço. Seu invólucro deverá abrigar todas as partes vivas ou condutores de energia, condutores de energia, condutos e porta-lâmpadas, permitindo-se, porém, a fixação da lâmpada e “starters” na sua face externa;

- Luminárias destinadas a funcionar em locais úmidos, deverão ser construías de forma a impedir a penetração de umidade em eletroduto, porta-lâmpadas e demais partes elétricas. Não se devem empregar materiais absorventes nesses aparelhos;

- Toda Luminária deverá apresentar, em local visível, as seguintes informações;

- Nome do fabricante ou marca registrada;

- Tensão de alimentação;

- Potências máximas dos dispositivos que nele podem ser instalados (lâmpadas, reatores.);

Antes da energização deverá ser verificada a situação das ligações e, após, se foco e luminosidade estão de acordo com o projeto, com o auxílio de um luxímetro.

Medição e pagamento

A medição será por unidade instalada, testada e aceita pela Fiscalização. O pagamento será por preço unitário contratual e conforme medição a provada pela fiscalização.

8.13 – TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

A colocação das tomadas e interruptores deverá ser precedida da conclusão dos revestimentos de paredes, pisos e tetos, da conclusão da cobertura e da colocação de portas. Janelas e vidros.

Os espelhos, os acabamentos, e as campainhas serão colocados somente após a pintura ou o acabamento dos paramentos em que fores instalados.

Todos os dispositivos a serem instalados deverão ser novos e ter procedência de fornecedor idôneo e reconhecido no mercado.

Deverão ser testados e substituídos, caso apresentem defeitos de fabricação ou danos de instalação.

Toda a instalação será inspecionada e testada tão logo seja concluída, sendo verificada a continuidade e o isolamento dos circuitos e o funcionamento dos interruptores e proteções.

As caixas embutidas serão niveladas, aprumadas e deverão facear os revestimentos dos paramentos, de maneira que não fiquem muito profundas após a execução do acabamento.

Medição e pagamento

Os serviços serão medidos por unidade instalada. A medição somente será efetuada após a energização e teste da instalação, com posterior aceite pela fiscalização.

Estão incluídos nos preços os serviços de abertura de rasgos e chumbação das caixas, isoladas ou com suas tomadas, interruptores, além de seus respectivos espelhos e acabamentos.

Eletrodutos, conexões, fios ou cabos serão medidos separadamente, conforme composições pertinentes.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição pela Fiscalização.

8.14 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016

Deverá seguir o especificado no item 2.2.3

8.15 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM  COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

Deverá seguir o especificado no item 5.2.

8.16 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

Deverá seguir o especificado no item 5.3.

8.17 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

As alvenarias que apresentarem defeitos irreparáveis deverão ser demolidas para reconstrução as demolições deverão devidamente escoradas, instalações elétricas e hidrossanitárias, bem como esquadrias, deverão ser removidas antes da demolição. Só serão efetuadas demolições em áreas devidamente aprovadas pela fiscalização, e só serão iniciados os serviços após aprovação pela fiscalização.

Medição e pagamento

O serviço será pago em metro cúbico (m³) de alvenaria efetivamente demolida.

Jimy Carter Lima Tavares