ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Esta especificação de serviço estabelece a sistemática empregada na execução do revestimento primário de estradas vicinais, bem como, no seu respectivo controle de qualidade.

1. OBJETIVO

Definir os critérios que orientam a execução de revestimento primário em estradas.

2. REFERÊNCIAS

- DNER-ME 080/94 - Solos – análise granulométrica por peneiramento;

- DNER-ME 089/94 - Agregados – Avaliação da durabilidade pelo emprego de soluções de sulfato de sódio ou de magnésio;

- Manual de Instruções Ambientais para Obras Rodoviárias – DER/PR;

- Manual de Execução de Serviços Rodoviários do DER/PR;

- Normas de Segurança para Trabalhos em Rodovias – DER/PR;

- 1° Simpósio Internacional de Pavimentação de Rodovias de Baixo Volume de Tráfego, Out 1997;

- Caracterização e classificação de solos pelo método MCT – Nogami e Villibor

- Uma nova especificação de materiais para revestimento primário – Alfredo D’avila, Robertaine Jorge, Manoel Sória.

3. DEFINIÇÃO

Revestimento primário é a camada granular, composta por agregados naturais e/ou artificiais, aplicada diretamente sobre o subleito compactado e regularizado em rodovias não pavimentadas, com a função de assegurar condições satisfatórias de tráfego, mesmo sob condições climáticas adversas.

4. CONDIÇÕES GERAIS

4.1. O revestimento primário pode ser empregado como camada superficial aplicada diretamente sobre o subleito compactado e regularizado em rodovias estaduais não pavimentadas, como camada de revestimento em adequação de estradas rurais municipais e como recomposição de camada granular em serviços de conservação periódica.

4.2. Não é permitida a execução dos serviços comuns de engenharia objeto desta especificação:

a) sem o prévio preparo do subleito, obedecendo às condições de alinhamento, cotas e seção transversal indicadas nas “notas de serviço”;

b) sem a implantação prévia da sinalização da obra, conforme Normas de Segurança para Trabalho vigentes;

c) sem o devido licenciamento/autorização ambiental da(s) jazida(s) indicada(s) em projeto, conforme Manual de Instruções Ambientais vigentes;

d) em dias de chuva.

5. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

5.1. Material

5.1.1. Os materiais a serem utilizados na confecção da camada de revestimento primário, são, em geral, produtos de alteração de rocha, apresentando os seguintes requisitos gerais:

a) isenção de matéria orgânica;

b) diâmetro máximo do agregado graúdo menor ou igual a 3" (DNER-ME 080/94);

c) caracterização e classificação segundo o Método MCT (Nogami e Villibor): LA, NA, LA’, NA’ e LG’, com potencial de utilização conforme descrito a seguir:

| CLASSIFICAÇÃO MCT | POTENCIAL DE UTILIZAÇÃO |
| --- | --- |
| LA | Aplicável como revestimento primário para estradas de baixo volume de tráfego médio diário (< 50 veículos/dia), greide plano a suave, em camadas de pequena espessura (< 2 cm), sobrejacente à camada coesiva com suporte adequado. Apresentam melhores características quanto mais bem graduados e menor a percentagem de areia fina. |
| NA | Aplicável como revestimento primário para estradas de baixo volume de tráfego médio diário (< 50 veículos/dia), com greide plano a suave, em camadas de pequena espessura (< 2 cm), sobrejacente a camada coesiva com suporte adequado. Apresentam melhores características quanto mais bem graduados e menor a percentagem de areia fina. |
| LA’ | Aplicável com revestimento primário. Para valores de c’ menores do que 1, a durabilidade deve ser avaliada. |
| NA’ | Aplicável como revestimento primário. Zona limítrofe com NS’ e NG’ (e’ ≥ 1,8 – 0,5 c’) deve atender a critérios complementares. A durabilidade deve ser avaliada. |
| NS’ | Não é aplicável como revestimento primário, exceto quando na faixa limítrofe com NA’ (e’ ≤ 2,1 – 0,5 c’), onde podem ser utilizados desde que atendam aos critérios complementares. Nesse caso, a durabilidade deve ser avaliada. |
| LG’ | Aplicável como revestimento primário desde que corrigida a deficiência de aderência com a cravação de agregado com dimensões entre 1,5 a 3,75 cm. Para c’ < 1,7 pode ser utilizado sem aplicação de agregados, desde que o greide seja plano ou suave. Apresentam excelente durabilidade. Na faixa de limítrofe com NA’ e NG’ (e’ entre 1,10 e 1,15) deve atender aos critérios complementares. |
| NG’ | Não é aplicável como revestimento primário, exceto faixa limítrofe com LG’ (e’ entre 1,15 e 1,20) onde podem ser utilizados desde que atendam aos critérios complementares. Nesse caso, apresentam deficiência de aderência a ser corrigida com a cravação de agregado com dimensões entre 1,5 a 3,75 cm. |

d) avaliação da durabilidade menor ou igual a 12%, utilizando-se o método de ensaio DNER-ME 89/94 e levando-se em conta as observações contidas no Manual de Execução de Serviços Rodoviários estadual;

e) mini – CBR umidade ótima ≥ 13%;

f) relação: mini – CBR umidade ótima - 3% / mini – CBR umidade ótima ≥ 1;

g) apresentar boa distribuição granulométrica (DNER-ME 080/94);

g.1) opcionalmente, o projetista pode indicar a utilização de mistura de materiais em estado natural ou artificial, para corrigir eventuais deficiências de granulometria ou de plasticidade.

5.2. Equipamento

5.2.1. Todo o equipamento, antes do início da execução do serviço, deve ser cuidadosamente examinado e aprovado pelo DER/PR, sem o que não é dada a autorização para o seu início.

5.2.2. O equipamento deve ser capaz de executar os serviços sob as condições especificadas e produção requerida, compreendendo, basicamente, as seguintes unidades:

a) escavadeira hidráulica;

b) caminhões basculantes;

c) motoniveladora pesada, com escarificador;

d) grade de discos;

e) carro-tanque distribuidor de água equipado com bomba e barra distribuidora;

f) trator agrícola;

g) rolo compactador do tipo liso vibratório, ou outra unidade compatível com o tipo de material empregado.

5.3. Execução

5.3.1. A responsabilidade civil e ético-profissional pela qualidade, solidez e segurança da obra ou do serviço é da CONTRATADA.

5.3.2. Os materiais selecionados, escavados e carregados na jazida são transportados em caminhões basculantes para a pista, sendo distribuídos em pilhas ao longo do eixo da rodovia.

5.3.3. Caso a descarga se processe sobre o subleito, este deve ser previamente compactado e regularizado. Se, por outro lado, o serviço for aplicado sobre antigo revestimento primário, este último deve ser escarificado antes da distribuição do novo material.

5.3.4. O espalhamento do material descarregado é feito através de motoniveladora pesada, procurando-se dar ao material a conformação da seção transversal de projeto.

5.3.5. No decorrer do espalhamento, devem ser identificados e removidos fragmentos de tamanho excessivo visíveis à superfície.

5.3.6. Segue-se o umedecimento e a homogeneização do material espalhado, pela ação do carro-tanque distribuidor de água, da grade de discos e/ou do escarificador da motoniveladora, no caso e que o material se apresentar excessivamente seco. Se o material espalhado apresentar umidade muito elevada, o mesmo deve ser aerado através da ação de grade de discos e/ou do escarificador da motoniveladora, até que o excesso de umidade seja removido. As condições de umidade do material são avaliadas, em qualquer caso, em bases tácteis-visuais.

5.3.7. Atingida a faixa de umidade julgada adequada, procede-se ao acerto da camada solta, pela ação de motoniveladora.

5.3.8. Segue-se a operação de compactação, que é feita através da utilização do rolo compactador especificado. A atuação do equipamento tem prosseguimento até que seja atingida uma condição de densificação julgada satisfatória, a partir da análise do desempenho da camada à passagem do equipamento de compressão.

5.3.9. A camada compactada e acabada deve-se apresentar em conformidade com o projeto no que concerne ao alinhamento, cotas e seção transversal, ressalvadas as tolerâncias especificadas.

5.3.10. A espessura individual de cada camada a ser compactada deve se situar entre os limites extremos de 10 e 20 cm.

6. MANEJO AMBIENTAL

6.1. No decorrer das operações, destinadas à execução do revestimento primário, devem ser observados os cuidados a seguir descritos, para fins de preservação do meio ambiente.

6.2. Na exploração da jazida ou ocorrência de material:

a) o material resultante das operações de desmatamento, destocamento e limpeza, executadas dentro dos limites da área de exploração selecionada, deve ser retirado e estocado de forma que, após a exploração da jazida, o solo orgânico seja espalhado na área escavada reintegrando-a à paisagem;

b) não é permitida a permanência de entulhos nas adjacências da jazida de modo a provocar a obstrução do sistema de drenagem natural da obra ou serviço, ou outros problemas ambientais;

c) evitar a localização de jazida em áreas de boa aptidão agrícola;

d) evitar a exploração de jazida em áreas de reservas florestais, ecológicas, de

preservação cultural, ou mesmo, nas suas proximidades;

e) a área de jazida deve ser convenientemente drenada de modo a evitar o acúmulo de águas.

6.3. Na execução os cuidados ambientais se referem à disciplina do tráfego e ao

estacionamento dos equipamentos:

a) deve ser proibido o tráfego desordenado dos equipamentos fora do corpo estradal, para evitar danos desnecessários à vegetação e interferências na drenagem natural;

b) as áreas destinadas ao estacionamento e aos serviços de manutenção dos equipamentos devem ser localizadas de forma que resíduos de lubrificantes e/ou combustíveis não sejam carreados até cursos d’água.

6.4. Além destes procedimentos, devem ser atendidas, no que couber, as recomendações do Manual de Instruções Ambientais para Obras Rodoviárias do estado.

7 CONTROLE INTERNO DE QUALIDADE

7.1 Compete à executante a realização de testes e ensaios que demonstrem a seleção adequada dos materiais e a execução do serviço de boa qualidade e em conformidade com esta especificação.

7.2 As quantidades de ensaios para controle interno de execução referem-se às quantidades mínimas aceitáveis, podendo a critério da Codevasf ou da executante, ser ampliadas para garantia da qualidade da obra.

7.3 O controle interno de qualidade do material consta, no mínimo, dos ensaios a seguir apresentados, que devem ser realizados no início da obra e sempre que sejam observadas mudanças nas características do material ou substituição da jazida em exploração.

Quantidade mínima para cada 300 m de extensão de revestimento primário

01 Ensaio de granulometria do agregado ou de mistura de agregados DNER-ME 080/94

01 Ensaio de caracterização e classificação Método MCT

01 Ensaio mini – CBR (umidade ótima - 3% e umidade ótima) Método MCT

01 Avaliação da durabilidade DNER-ME 089/94

7.4 Controle interno da execução

a) Avaliar o teor de umidade do material, de forma táctil-visual, para evitar a compactação de material saturado ou excessivamente seco.

b) Avaliar as condições de densificação da camada executada, mediante a observação do comportamento da camada de revestimento primário à passagem do rolo compactador.

8. CONTROLE EXTERNO DE QUALIDADE – DA CONTRATANTE

8.1. Compete a Codevasf a solicitação de realização aleatória de testes e ensaios que comprovem os resultados obtidos pela executante, bem como, formar juízo quanto à aceitação ou rejeição do serviço em epígrafe.

8.2. O controle externo de qualidade é executado através de coleta aleatória de amostras, por ensaios e determinações previstas no item 7, cuja quantidade mensal mínima corresponde pelo menos a 10% dos ensaios e determinações realizadas pela executante no mesmo período.

8.3. O controle quantitativo do serviço é feito através do controle geométrico sendo atendidas as seguintes tolerâncias:

a) após a execução do serviço, devem ser procedidos a relocação e o nivelamento do eixo e dos bordos, a cada 60 m, determinando-se as cotas de referência, que não podem variar mais ou menos que 3 cm em relação as cotas de projeto;

b) em não havendo indicação de cotas de projeto, deve ser determinada, de forma aleatória, a cada 60 m, a espessura da camada executada, mediante furos de sondagem.

Não é tolerado nenhum valor individual de espessura fora do intervalo de ± 3 cm, em relação à espessura de projeto;

c) a largura da semi-plataforma acabada medida à trena, a cada 60 m, não pode variar mais que 10 cm em relação àquela prevista em projeto, não se admitindo variação para menos;

d) o abaulamento transversal deve estar compreendido na faixa de ± 0,5%, em relação ao valor da inclinação de projeto, não se admitindo depressões que possibilitem o acúmulo de água;

e) o acabamento deve ser considerado satisfatório.

9. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO

9.1. Todos os ensaios dos materiais indicados em 7.3 devem atender aos requisitos especificados em 5.1.

9.2. Para controle de durabilidade e resistência do material em que são especificados limites de valores mínimos, devem ser verificadas as seguintes condições:

9.3 A espessura da camada de revestimento primário deve atender, simultaneamente, às condições descritas:

9.3.1. No caso da espessura encontrada ser inferior aos limites aceitos, deve ser complementada a espessura faltante procedendo-se, previamente, a escarificação do revestimento primário, a incorporação do material necessário, homogeneização e compactação conforme indicado em 5.3.

9.3.2. No caso da espessura medida ser superior aos limites aceitos e não haja variação superior a 0,5% na inclinação transversal da pista de rolamento, o serviço pode ser aceito.

9.3.3. No caso da espessura medida ser superior aos limites aceitos, com variação superior a 0,5% na inclinação transversal da pista de rolamento, o serviço deve ser rejeitado e refeito de forma a atender às condições prescritas nesta especificação.

10. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

10.1. Os serviços aceitos são medidos por metro cúbico de material compactado na pista, e segundo a seção transversal de projeto.

10.2. No cálculo dos volumes, obedecidas as tolerâncias especificadas, é considerada a espessura média calculada X como antes descrito.

Juazeiro, novembro de 2020