1 - DE BARRO

1.1 - Características Gerais

Serão de preferência furados, de primeira qualidade, bem cozidos, leves, duros, sonoros, de dimensões uniformes e não vitrificados. Apresentarão faces planas e arestas vivas. Porosidade específica inferior a 20%.

1.1.1-Os tijolos deverão apresentar, ao serem percutidos, som límpido característico de bom cozimento.

1.1.2-Os tijolos, não deverão apresentar pedaços de pedra, cavidades, excessos, areias ou organismos em sua massa.

1.1.3-Os tijolos deverão deixar-se cortar com facilidade pela colher de pedreiro, apresentando, então, fraturas planas, apenas levemente irregulares (indício de homogeneidade), com grãos finos e apertados e em cor tão uniforme quanto possível entre o miolo e a superfície.

1.1.4-Não será admitidas partidas de tijolos com peças de dimensões e pesos variáveis ou, ainda, com grande número de elementos quebrados.

1.2 - Furados

1.2.1-Características

Satisfarão às NBR-6461 (MB-53) e NBR-7171 (EB-20), com exclusão dos itens 6 e 7 e da parte do item 2 referente a dimensões. As resistências mínimas à compressão - em kgf/cm² - constante do item 10 da especificação citada, serão respectivamente de 45, 30, e 5 para os tipos 1, 2 e 3 da Tabela 01.

1.3 - Maciços

1.3.1-Características

Obedecerão à NBR-6460 (MB-52) e á NBR-7170 (EB-19) para o tipo 2, com exclusão dos itens 3,  4 e 7.

2 - DE CONCRETO CELULAR

2.1-Características Gerais

2.1.1-O concreto celular obedecerá ao disposto na EME-12/10-E.

2.1.2-O concreto celular dos blocos ou tijolos será do tipo autoclavado.

3 - DE MADEIRA

3.1 - Características Gerais

Serão de madeira de lei, "puro cerne", imunizados com produtos que tenham por base o pentaclorefenol.

4 - REFRATÁRIOS

4.1-Características Gerais

Serão rfratários sílico-aluminosos, anti-ácidos, isolantes de sílica e de carbureto de silício.

5 - DE SILICATO DE CÁLCIO

5.1-Características  Gerais

Serão blocos ou tijolos de silicato de cálcio de alta resistência à compressão, produzidos de acordo com a DIN 106.

6 - DE VERMICULITA EXPANDIDA

6.1-A vermiculita expandida obedecerá ao disposto na EME-01/17, Vermiculita Expandida.

7 - DE VIDRO

7.1-Características Gerais

Serão moldados em uma só peça de vidro extraclaro, translúcidos, mas não transparentes.