1 - SERVIÇOS.

O revestimento primário será constituído de solo e cascalho , ou de camadas de solos ou ainda mistura de solos,  e  será executado de acordo com a especificação de serviço (DNER-ES-P-10-71).

A execução do revestimento compreenderá as operações de seleção, espalhamento, homogeneização, umedecimento ou secagem, compactação e acabamento dos materiais, realizados na pista,  devidamente preparada na largura desejada, nas quantidades  que permitam, após compactação, atingir a espessura projetada.

O grau de compactação deverá ser no mínimo, 97%, em  relação à massa específica aparente  seca; máxima, obtida no ensaio DNER-ME-48-64, e o teor de umidade deverá ser a umidade ótima do ensaio citado ±  2%.

2 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO.

O revestimento primário executado conforme especificado e aprovado pela Fiscalização será medido por metro cúbico  de material compactado, na pista, e avaliado segundo a seção transversal do projeto.

Na determinação dos volumes anteriores far-se-á utilizando  o método de Média de Áreas Extremas, entre estações de 20 m  ou as que exija a configuração do terreno.

A construção do revestimento primário, medida como prescrito no item anterior será paga à Empreiteira, pelo preço unitário correspondente da Planilha de Orçamentação de Obras.

O revestimento primário efetuado, a distância de transporte do material, deve ser referida aos centros de gravidade do empréstimo e obra, enquadrando-a nas seguintes faixas:

- até      50  m

- entre   51  m  e  200 m

- entre 20l   m  e  400 m

- entre 401  m  e  600 m

- entre 601  m  e  800 m

- entre 801  m  e 1000 m

Quando a distancia de transporte for superior a 1000 m, o transporte será pago conforme NESI-16.

Nos preços unitários para os serviços deverão incluir  extração do material, carga, transporte conforme as faixas descritas neste item, descarga, umedecimento, espalhamento e compactação, bem como, mão-de-obra,   ferramenta,  equipamentos e outros.