1 - SERVIÇOS

Este serviço consistirá na limpeza da faixa de implantação, na aquisição dos materiais necessários, cravação no terreno de mourões, esticadores e estacas, fixação dos fios de arame e/ou tela, bem  como quaisquer outras operações necessárias para a execução deste  serviços

As cercas serão constituídas de mourões, esticadores e estacas, que poderão ser de madeira ou de concreto armado e fios de arame  farpado liso ou tela.

2 - MATERIAIS

2.1 - Mourões e estacas de madeira

Os mourões e estacas serão de madeira de lei (Aroeira, Sabiá, Pau-Fuso, Baraúna e Coração-de-Negro ou outros de qualidade semelhante), com diâmetros aproximados de 25 cm e 15 cm   respectivamente.

A madeira será protegida até a metade inferior da peça com repelente de insetos.

Os mourões e estacas deverão ser chanfrados no topo e aparados na base, serem isentos de fendas, retos e não apresentarem outros defeitos que os inabilitem para a função.

Os   mourões   e   estacas     deverão    apresentar    comprimentos    respectivos    de   	2,50  e 2,20 m.

2.2 - Mourões e estacas de concreto armado

Os mourões e estacas serão de seções quadradas de 20x20 cm  e 12 x 12 cm e terão comprimentos de 2,50 e 2,20 m   respectivamente. O concreto terá resistência  característica igual  ou superior a 15,0 MPa.

As armaduras serão constituídas por estribos (fios de Æ3 mm, cada 20cm), de forma helicoidal e barras longitudinais (6Æ6.3 mm) para mourões e 4Æ6.3 mm para estacas), dispostas simetricamente.

O recobrimento mínimo da armadura deverá ser de 2cm,

Na confecção do concreto deverá ser empregados materiais de boa qualidade, dosados de forma a obter um concreto denso, homogêneo e de boa aparência, garantindo-se resultados  aceitáveis no ensaio de absorção, executado segundo o MB-221 da ABNT, com vistas, principalmente a assegurar maior  durabilidade das peças.

2.3 - Mata-Burros

Os mata-burros serão executados com perfis I de aço de 4"x2" ou com trilhos de aço, apoiados em vigas de concreto armado, com dimensões a determinar conforme o projeto.

Terão 4m de largura por 2,5m de comprimento.

2.4 - Porteiras

As porteiras terão 3,0 m de largura e serão de madeira    de lei (sucupira, ipê, peroba, etc). São constituídas de   duas (2) traves verticais (batentes), com seção transversal  de 7xl2cm e 1,60m de comprimento e de três tábuas com seção de 2,5xl5 cm, com o comprimento da porteira, dispostas na   horizontal e uma tábua de seção 2,5x7,5cm disposta na diagonal.

2.5 - Arame Farpado

Os fios serão de arame farpado galvanizado tipo MOTO ou SIMILAR em número e espaçamento variável conforme o projeto.

2.6 - Arame Liso

O arame liso deve ser de aço carbono de alta resistência com seção ovalada e bitola 17x15,3x2,4mm ou 16x14, 2,7x2,2 mm. O arame deve passar através dos furos nos mourões e estacas e o número de fios a ser utilizado depende do objetivo da cerca.

2.7 - Tela

Tela será de arame galvanizado com malha quadrangular e dimensões conforme o projeto.

2.8 - Balancins

Serão feitos de aço carbono de alta resistência. Podem  ser adquiridos prontos, de acordo com o número de fios da cerca, com arame de diâmetro aproximado de 4mm.

Os balancins podem ainda ser feitos com pedaços de arame   de cerca e presilhas metálicas.

As pontas do arame serão enroladas ao primeiro e ao   ultimo fio de arame, de maneira similar ao balancim comprado pronto. As presilhas servem para fixar o balancim aos arames  intermediários.

As presilhas metálicas serão amassadas para prender o  balancim ao arame da cerca.

A distância entre balancins é de 2,0 a 3,0m.

2.9 - Catracas

Existe uma catraca para cada fio de arame, que pode ser   ou não fixa ao mourão.

Quando fixas podem ser:

-  Simples e Duplas.

As catracas duplas são recomendadas para prender e esticar lances de cerca de igual comprimento.

As catracas não fixas aos mourões, denominadas catracas livres, são amarradas nos mourões pelo mesmo arame da cerca.

3 - EXECUÇÃO

3.1 - Limpeza da Faixa de Implantação da Cerca

Antes da implantação da cerca, deverá ser feita a limpeza de uma faixa de 6,00m de largura, para possibilitar a  execução e conservação da mesma, bem como a proteção contra o fogo. A limpeza consistirá em desmatamento e destocamento, com  finalidade de deixar a faixa de implantação isenta de   qualquer vegetal.

3.2 - Cercas com Mourões de Madeira

Os mourões deverão ser bem alinhados e aprumados e o reaterro de suas fundações, compactado de modo a não sofrerem  nenhum deslocamento.

A cerca terá 1,5m de altura, sendo que os mourões serão enterrados l,0 m e as estacas  0,70 m.

A distância entre mourões será entre 100m, para arame  farpado e até 1.000m para arame liso, sendo obrigatório nos pontos de mudança de alinhamento horizontais e verticais da cerca.

A distância entre estacas será de aproximadamente 10m. O número de fios utilizados e igual a 5 para divisa de  propriedades e piquetes para bezerros.

A distância entre fios é de 30,0 cm.

Para divisão de pastos para gado de corte, serão  utilizados 4 fios, com distância de 37,5cm entre os mesmos.

Para o caso de divisão de pastos para gado de leite, o  número de fios será de 3 ou 4, com distância igual a 50 ou  37,5 cm respectivamente.

No caso de divisão de pastos para caprinos ou ovinos,  deve-se utilizar 9 fios, com distância de cerca de 16,7cm  entre os mesmos.

Os mourões serão estaiados em estacas fêmeas com arame galvanizado nº 18 e contraventados com pranchas.

O esticamento dos arames será feito com catracas fixadas aos mourões.

O espaçamento entre fios será mantido com utilização de  balancins de arame ou madeira. A fixação do arame farpado nos mourões será efetuada com grampo de aço zincado.

3.3 - Cercas com Mourões de Concreto Armado

Os mourões deverão ser bem alinhados e aprumados e o  reaterro de suas fundações compactado de modo a não sofrerem  nenhum deslocamento.

Os mourões serão estaiados em estacas fêmeas com arame galvanizado n° 18 e contraventados com vigota de concreto armado.

A distância entre mourões será de até 100m para arame  farpado e até 1.000m para arame liso, sendo seu uso  obrigatório nas mudanças de alinhamento horizontal e vertical da cerca.

A cerca terá 1,5m de altura, sendo que os mourões serão enterrados l,00m e as estacas 0,70m.

A distância entre estacas será de aproximadamente 10m.

O número de fios será utilizado conforme a opção em madeira.

Quando utilizado arame farpado, este será fixado nos mourões e estacas por meio de braçadeiras de arame liso de aço zinca do nº 14.

O esticamento e o espaçamento dos fios  serão executados conforme  3.2. retro.

A fixação dos fios será efetuada por meio de braçadeira de arame liso de aço zincado n° 14.

3.4 - Cercas de Tela

Os mourões para fixação da tela serão de concreto  armado de seção quadrada 15x15 cm e comprimento de 2,60m.

O concreto terá resistência  característica igual ou  superior a15,0 MPa.

As armaduras serão constituídas por estribos (fios de Æ3mm, a cada 20cm) de forma helicoidal e barras longitudinais (4Æ6.3 mm, dispostos simetricamente).

A cerca terá 1,80m de altura, sendo que os mourões serão  enterrados 0,70m. Os mourões deverão ser bem alinhados e  aprumados e o reaterro de suas fundações será em concreto de  no mínimo de 150 kg/m3, de modo a não sofrer nenhum  deslocamento.

A distância entre os mourões será de 2,0m. Para fixação da tela será colocado três fios de arame liso de aço carbono de alta resistência de seção ovalada e bitola 17X15, 3x2,4mm, colocados nas partes inferior, média e superior da tela. Para amarração da tela nos fios de arame liso mencionado, serão fixados através de braçadeiras de arame liso de aço zincado  nº 14.

3.5 - Portões em tubo/tela de ferro galvanizado

Os portões serão executados em tubo galvanizado de 2”, nas dimensões indicados no projeto e tela de arame galvanizado com malha quadrangular.

4 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

As cercas serão medidas por metro linear e as porteiras e   mataburros por unidades executadas conforme este CADERNO DE ENCARGOS.

No caso de utilização só da tela, a medição será em metro quadrado. Os portões em tubo/tela de ferro galvanizado serão medidos em metro quadrado.

O pagamento das cercas, porteiras e mata-burros será efetuado pelos preços unitários correspondentes da Planilha de  Orçamentação de Obras.

Nestes preços deverão estar contemplados despesas com aquisição dos materiais, transporte dos mesmos até o local da obra, limpeza da faixa de implantação, execução dos serviços conforme  especificados, equipamentos e ferramentas, bem como mão-de-obra e  encargos sociais.