1 - SERVIÇOS

Compreender-se-á como conformação e regularização final  dos taludes, a remoção dos excessos de materiais e/ou   preenchimento de depressões ou buracos, deixados nos taludes das obras e fundos de canais, após os serviços de terraplanagem, de maneira a torná-los perfeitamente de acordo com as conformações indicadas no projeto com suas superfícies cuidadosamente acabadas, e se for o caso, prontas para receberem o revestimento de concreto.

Nos casos de haver excessos de materiais nos taludes e/ou fundo dos canais, consistem os serviços na execução de uma escavação complementar ou de desbaste, executável com retroescavadeira ou motoniveladoras, conforme o caso, seguida de uma escavação de refino executável com equipamentos especiais, ou mesmo acabamento manual.

Nos casos de cortes em rocha, há necessidade de remoção  das partes soltas ou excessivamente chocadas por explosivos  e preenchimento dos vazios com solo melhorado com 6% (seis), no mínimo, em peso de cimento Portland,  compactado com equipamentos portáteis tipo sapo mecânico, ou similar,   sempre que possível.

Admitir-se-á a compactação manual com soquetes sempre que se tornar impraticável a compactação mecânica.

Os solos empregados na execução do solo melhorado com cimento, serão provenientes de ocorrências de materiais,  devendo os mesmos apresentar as características previstas na EME 12/06.

Não serão permitidos reaterros de solos de qualquer natureza para compensar escavações feitas alem dos limites indicados em projeto.

A regularização desse excesso será feita com solo melhorado com cimento, de acordo com o descrito anteriormente e/ou com espessamento do revestimento de concreto.

Durante a compactação, o solo melhorado com cimento   deverá estar com um teor de umidade igual à umidade ótima do ensaio de compactação do Proctor Intermediário ± 2%. Após a compactação, a densidade aparente seca do solo melhorado em cimento, deverá ser, no mínimo, igual a 97% da densidade aparente máxima seca determinada em laboratório pelo método  do Proctor Intermediário (DNER-ME-48-64).

O controle geométrico dos serviços de conformação e regularização final dos taludes será feito por apreciação visual em acompanhamento permanente, conferências de locação e nivelamentos.

Dadas as características próprias do serviço, o controle da compactação será feito visualmente nos taludes e mediante eventuais ensaios de qualidade na plataforma  dos canais.

2 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Para efeito de medição e pagamento, estes serviços serão medidos em metro quadrado de superfície de talude e fundo de canais devidamente regularizados, conforme acima especificado, devendo ainda as superfícies serem classificadas em: regularização em solos e regularização em rocha, conforme o caso.

A determinação das áreas far-se-á tomando-se por base as seções teóricas indicadas no projeto para cada caso.

Assim, a área entre duas estações consideradas, será   o produto da média dos perímetros abertos das seções   teóricas consideradas, pela distância entre elas.

Entende-se como perímetro aberto de uma seção, a soma  dos comprimentos dos taludes e da base desta seção.

Caberá à Fiscalização, classificar em termos de percentuais as áreas de regularização a serem medidas como regularização em solos ou em rocha.

Os serviços serão pagos pelos preços unitários contratuais para as quantidades medidas como acima referidas. Os preços que indenizam as operações de conformação e regularização final dos taludes incluem as escavações, carga, descarga, transporte, adição do cimento umedecido, homogeneização do solo melhorado com 6% (seis) em peso de cimento, limpeza, preparação e acabamento das superfícies, bem como toda a mão-de-obra, material, equipamentos e incidências relativas à execução dos serviços.

Não serão motivos de pagamento, em nenhuma hipótese,  as regularizações, por motivo de excesso de escavações.  Devendo a Empreiteira tomar as devidas precauções, para que tal fato não ocorra.

Os canais que forem escavados utilizando-se equipamentos apropriados tipo TRENCO JETCO ou similar, não terão o pagamento em separado para o  serviço de regularização do talude. Tal custo, deverá estar incluso no preço unitário desta escavação.

Para o caso em que os equipamentos utilizados na escavação sejam providos de conchas  com talude identico ao do canal, o pagamento será devido.