1 - SERVIÇOS

Serão de alvenaria de tijolo todas as obras tais como, caixa de inspeção, pequenos canais, calha para dreno parcelar e outras conforme o projeto e/ou determinação da Fiscalização.

De acordo com o tipo de obra a executar, poderá a Empreiteira propor o tipo de tijolo a empregar, necessitando todavia da aprovação, do emprego do mesmo.

A execução desse serviço deverá obedecer o item correspondente na NESE, e mais o adiante especificado.

Os tijolos deverão ser previamente umedecidos com água limpa, até obter alto grau de saturação. Logo após serão assentes com argamassa de cimento, saibro e areia fina no  traço  em   volume  de 1:0,5:2,5.

Essas alvenarias serão revestidas interna e externamente, em argamassa na espessura de 1,5cm no traço 1:3:3, cimento, saibro e areia média, após terem sido chapiscadas com cimento e areia grossa no traço 1:3.

2 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro quadrado de superfície, levando em conta as reduções das aberturas superiores

O pagamento será feito pelo preço unitário da Planilha de Orçamentação de Obra.

Neste preço deverá estar incluído fornecimento, transporte e colocação de todos os materiais necessários, escavações necessárias, reaterros bem como mão-de-obra,  equipamentos e ferramentas necessários.

O chapisco e outros revestimentos serão executados e pagos conforme NESE-14.